문서번호	시설보수과-280
결재일자	2019.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	01/11 김용제
협조

“개봉철도고가 정밀점검용역”결과에 따른

조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 1.

강서도로사업소

시설보수과

“개봉철도고가 정밀점검용역”결과에 따른

조치계획 보고

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 시행한 “개봉철도고가  정밀점검용역” 점검결과 지적된 사항에 대하여 보수·보강 등 조치계획을 수립 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		시설물 현황

시설명	위 치	구조형식	폭 (m)	연장 (m)	준공년도	비고
개봉철도고가	구로구 개봉동 235	PSC-I	22	148	1977.7.1	2종

《시설사진》

시흥 오류동 김포 개봉역 1호선 서해안로연결램프 개봉철도고가
위치도	측면사진

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 개봉철도고가 정밀점검용역

○ 용역기간 : 2018. 8. 22 ~ 2018. 11. 19

○ 용 역 비 : 28,380,000원

○ 용 역 사 : ㈜에스코알티에스 대표 조영철

Ⅲ		용역결과 요약

□ 개봉철도고가

○ 주요손상 내용

부 재	점검결과	비 고
바닥판하면	망상균열 및 백태(0.3mm이상)13.5m, 철근노출 및 열화117.3㎡
거더및가로보	강선노출 0.96㎡, 철근노출 20㎡
교대및 교각	보수부 재균열 10.5m, 균열(0.3mm이상) 5m
신축이음장치	고무덮개 파손 1EA 등

○ 상태평가 결과 : 『C등급(보통)』

※ 안전등급(C등급) : 주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이

발생하였으나, 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성,

기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나, 보조부재에 간단한 보강이 필요한

상태.

○ 주요손상 사진

망상균열 및 백태 <바닥판하면(S2)>		가로보 들뜸 <PSCI 거더 및 가로보>		철근노출 <교각 P2>

Ⅳ		향후 조치계획

(단위: 천원)

시설물명	개략공사비	조 치 계 획
개봉철도고가	합계 : 246,000 1순위 : 90,000 2순위 : 156,000 ※ 바닥판교체 성능개선공사 (123억원)	ㆍ 본 시설물 2017년 용역결과 D등급 시설로 평가되었으며, 현재 도기본에서 “바닥판 내진성능평가 및 실시설계용역” 추진 중으로, 용역결과를 반영한 공사가 2019년 2월 착공 예정. ㆍ 자체 점검 등 순찰을 실시하여 경미한 사항은 자체 처리하고, 그 외 보수를 요하는 사항에 대하여는 본 공사 계약업체로 하여금 보수 처리토록 하고자 함.

끝.

〔#참고〕

《도로시설물 보수보강 우선순위 및 보수기한 기준 주요내용》

구분	구조물 상태	설계	보수 또는 보강
중대결함	부재의 손상 상태가 전체구조물에 즉각적 영향, 시민안전 위험 사항 ☞ 기초부 세굴, 부등 침하, 교량받침 파손	즉시 설계 및 착수	익년도 보수
1 순위	부재의 손상 정도가(D.E등급), 방치시 전체구조물 안전성에 영향을 줄 수 있는 사항 ☞ 0.3mm이상 균열, 신축이음 누수, 철근노출 등	익년도 설계 및 착수	2년내 보수
2 순위	방치시 장래 보수.보강 비용 급증 ☞ 포장균열, 구조물 열화, 후타재 파손 등	3년내 설계 및 착수	4년내 보수
3 순위	내구성 증진을 위한 연차보수 필요 사항	-	지속관찰