문서번호	교량안전과-1547
결재일자	2019.1.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		박찬규	01/30 代박동욱
협 조
	기술점검팀장			위성환
	주무관			이제택
	주무관			정동익

『영동6교(진입교)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 01

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

『영동6교(진입교)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

영동6교(진입교) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

영동6교(진입교) 시설물 개요

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	50	48	대치동 512~ 개포동184	교량안전과 (기술점검팀)	DB-24	STB	'85.6.15	정우개발

영동6교(진입교) 현황사진 및 종·평면도

영동6교(진입교) 사진	(영동6교 종·평면도)

점검개요

점검일자 : 2019.1.22(화)

점검구간 : 영동6교(진입교)

- A1~P1~A2구간(STB 6열 : G1~G6열)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

영동6교(진입교)

- 강구조(용접) 분야

① 강박스 외부 도장박리         : G1열 및 G6열 약 6개소

② 강박스 내부 부식 및 도장박리 : Splice부 등 약 30개소

③ 내부 Splice부 누수(흔적) 및 볼트 등 부식 : G1열 D2~D3구간

※ 해당위치의 교면포장 상태가 불량하므로 선정비 후 내부 부식부 보수도장 시행바라며, 최종 보수 후 향후 누수여부 지속 확인 필요

④ 내부 Splice부 고장력 볼트 파단 : 5개 (G2열 2개, G3열 2개, G6열 1개)

※ 강박스 내부 상부라 볼트 교체체결이 불가하므로 현상태에서 누수여부 등 지속관찰 필요(2015.1월 점검시에는 볼트 파단 3개가 발생되었음)

⑤ 교대 안전점검대 지지대 부식    : A1 G6열 교대측면

- 일반 사항

① 강박스 내부 점검등 부등            : 전구간 확인후 정비 필요

② 신축이음하부(캔틸레버 바닥판) 누수(백태) : A1 및 A2 G1/G6열

③ 신축이음하부 콘크리트 탈락          : A2 G4/G5열

④ 작업잔재(볼트 등) 미제거           : 약 5개소(청소필요)

조치계획

점검결과 발견된 결함사항에 대하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.(기술점검팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 영동6교(진입교) 안전점검 결과 보고서 1부. 끝