문서번호	교량안전과-5358
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		박찬규	03/27 김종호
협 조
	교량관리팀장			강천수
	주무관			김윤희
	주무관			이제택

『광진교(본선 P10~P19구간)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03

안 전 총 괄 실

(교량안전과)

『광진교(P10~P19)』

강구조시설물 안전점검 결과 보고

광진교(본선 P10~P19구간) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 드림

시설물 현황

광진교

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	20	1,056	광진구 광장1동~강동구 천호동	교량안전과 (교량관리팀)	DB-24	SPG STB	'05.6.30	삼환기업

광진교 현황사진 및 종·평면도

(광진교 교량 하부)	(광진교 종·평면도 : P10~P19)

점검개요

점검일자 : 2019.3.25(월)

점검구간 : 광진교(본선)

- P10~P19구간(SPG 8열 : G1~G8열)

점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

점검결과

광진교 : P10~P19구간

- 강구조(용접) 분야

① 신축이음하부 지점부 가로보 볼트 등 부식 : 10개소(P11, P15, P19)

② 지점부 받침 및 거더단부 부식        : 4개소(P10, P11)

③ 도장박리(도막손상)                  : 3개소(P15, P18)

- 일반 사항

① 보도(화단) 빗물받이(함석판) 탈락 및 토사퇴적 : P11, P15

- 누수로 인한 가로보 볼트 등의 부식을 유발하고 있으므로 조속한 정비 필요

※ 금번 점검구간외의 신축이음하부 전구간 추가 조사하여 빗물받이 탈락 여부 확인 및 정비 필요

② 비둘기 배설물 퇴적                 : P11, P13, P17

③ (보도부 화단하부) 배수파이프 누수  : P17~P18구간 2개소

조치계획

점검결과 발견된 결함사항에 대하여 정비계획 수립 후 일괄 정비 시행.(교량관리팀 시설물 담당자 조치)

붙 임 : 광진교(P10~P19) 안전점검 결과 보고서 1부. 끝