문서번호	교량안전과-5684
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		박찬규	04/01 代박동욱
협조
	주무관		이우근

2019년도 및 4월 점검을 위한

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

2019.  4

안전총괄실

(교량안전과)

2019년도 및 4월 점검을 위한

강구조시설물 안전점검 및 품질확보 계획

우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물에 대한 안전점검과 공사 중인 강구조시설물의 품질점검을 실시하여 안전성을 확보하고 품질향상에 기여코자 함

Ⅰ		점검 개요

□ 필요성

○ 우리시에서 관리하고 있는 강구조 도로시설물 및 현재 진행 중인  강구조시설물 현장에 대한 안전점검 및 품질관리 필요

○ 정밀안전진단 시행시 강구조물 분야의 점검계획서 검토 및 진단 부실여부 관리가 요구됨

□ 점검 대상 : 총 121개소

계	강구조시설물 안전점검					강구조공사장 품질 점검				정밀안전진단 용역 강구조분야
	소계	한강상 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	소계	신규	강교 제작장	기존시설물보수공사장
121	97	19	44	31	3	21	4	3	14	3

□ 점검 착안사항

○ 강구조교량팀장과 용접관리 전문관(2)에 의한 전문적 정밀점검

○ 현장 및 서류 점검 병행 시행

○ 매월 3~6개 시설물 점검 및 공정에 따른 공사장 점검

○ 지적사항은 강구조 시설물에 통보하고, 문제점은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

Ⅱ		3월 점검 추진실적

□ 추진실적

구분	공용중 시설물 안전점검	신설 및 보수 공사장 (강교 제작장 포함)	비 고
계 획	4개 (광진교, 목동교, 잠실철도교, 반딧불이다리)	2개 현장 (월드컵대교, 올림픽대로~여의도간 진입램프)	·집중점검 시행으로 추가 점검 - 성산대교, 신정교 ·올림픽대로~여의도간 진입램프 - 콘크리트 타설로 강교 작업 중단(5, 6월 예정)
실 적	5개 (성산대교, 잠실철도교 A램프, B램프, 광진교, 신정교)	1개 현장 (월드컵대교)

[시설물 점검]

○ 성산대교 H-H’ 램프

- 점검일시 : 2019.03.18

- 점검구간 : H-H’ 램프 A1~A2 스틸플레이트거더(SPG) 11열

- 점검결과 : 신축이음 하부 누수로 부식 심화 등 3건 결함사항 적출

신축이음 하부 누수로 강재부식	비둘기방지망 손상

○ 광진교

- 점검일시 : 2019.03.25

- 점검구간 : P10~P19 스틸플레이트거더(SPG) 8열

- 점검결과 : 화단 배수 파이프 손상으로 누수 등 27건 결함사항 적출

화단 배수파이프 누수 및 물고임	가로보 상부 슬라브 누수 및 강재부식

○ 잠실철도교

- 점검일시 : 2019.03.20

- 점검구간 : 북단 A, B램프 강박스거더(STB) 1열

- 점검결과 : 신축이음 하부 누수로 강재부식 등 8건 결함사항 적출

신축이음 하부 누수로 강재부식	강박스 외부 도장균열

○ 신정교

- 점검일시 : 2019.03.26

- 점검구간 : A, B 램프 강박스 거더(STB) 1열

- 점검결과 : 거더단부 도장박리 등 6건 결함사항 적출

거더 단부 도장박리	신축이음 하부 빗물받이 토사퇴적

[공사장 점검]

○ 월드컵대교건설공사

- 점검일시 : 2019.03.15

- 점검구간 : 북단 램프 강교가설

- 점검결과 : 강박스 연결판 외측부 틈새 등 2건 시정사항 적출

스터드 볼트 검사로 인한 균열	점검통로 미설치 구간 발생

Ⅲ		2019년 4월 세부 점검 계획

		공용중인 강구조시설물 안전점검 (4개소)

연번	공사명	관리기관	점검일시	비고
1	동작대교(P1~P4)	교량안전과	9,11일
2	노들(남)고가	남부도로사업소	23일
3	반딧불이다리(AR구간)	서부도로사업소	16일
4	목 동 교(신교)	강서도로사업소	4일

※ 점검일은 내부 일정에 따라 변경될 수 있으며, 팀별 시설물 담당자와 합동 점검

	점검내용(해빙기 중점관리 사항)
⦁ 교량 받침 이동량 적정유무 확인(해빙기 강재 수축·팽창량 확인) ⦁ 교량 하부 누수 여부 확인(신축이음하부 등의 누수 발생여부) ⦁ 교량상부 보도 및 차도측 물(눈) 고임 발생 여부 ⦁ 고장력 볼트 체결부(Splice부 등)의 볼트 파단 발생 여부 ⦁ 용접결함으로 인한 시설물의 손상 여부 점검 ⦁ 기타, 강구조물 부식발생 및 도장상태 확인 등

		강구조시설물 건설 및 보수공사장(2개 공사 현장)

연 번	공사명	공사내용	발주부서	비 고
1	월드컵대교 건설공사	폭-31.4m(6차로)] 본선연장-1980m(사장교)	도시기반시설본부 토목부	공정에 따른 순회점검
2	성수대교 보수(도장)공사	외부도장 :17,184㎡ 내부도장 : 4,998㎡	교량안전과

※ 각 공사 일정에 따라 발주부서 및 팀별 담당자와 와 협의하여 현장 점검일 조정

	점검내용(해빙기 중점관리 사항)
⦁ 강교내부 빗물 유입 가능 여부 확인 ⦁ 점검자 및 보수작업자 이동 편의상태 확인 ⦁ 적절한 자재사용 점검 ⦁ 강교제작 및 용접에 대한 품질관리 이행실태 점검 ⦁ 도장 품질관리 이행실태 점검(특히 해빙기 대기온도 및 이슬점 등 도장조건 확인) ⦁ 유자격 용접사의 현장작업 여부, 용접화재 등 안전관리 상태 점검

Ⅳ		향후 조치계획 및 행정사항

□ 공사장 지적사항에 대하여는 [시정요청서 발부]하여 발주부서에 통보

○ 지시내용을 “시정요청서 관리대장”에 기록 후 사후관리

□ 강구조 시설물의 점검결과를 담당부서에 통보

○ 문제점의 내용은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리

□ 교량 또는 공사장이 대중교통을 이용하기 어려운 곳에 위치함을 고려하여 점검에 필요한 이동수단(점검차량 또는 업무택시) 사용

붙 임 : 1. 공사장 시정요청서 양식 1부.

2. 강구조 시설물 현황 1부.

3. 강구조 시설물 공사장 현황 1부. 끝.