문서번호	도로보수과-2431
결재일자	2019.4.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	도로보수과장
송일섭	송광석	04/11 김유찬
협 조

2019년 노면표시 시험시공 계획 보고

2019. 4.

동부도로사업소

(시설보수과)

2019년 노면표시 시험시공 계획 보고

『2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사』의 노면표시 시험시공을 실시하여, 계약업체의 작업수행능력 및 도료의 품질을 평가하여 노면표시 공사시행에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 서울시 노면표시 공사설계 설명서 3.1.5 시공방법

: 계약상대자는 노면표시의 시공에 앞서 발주자(감독) 입회하에 시험시공을

실시하여 장비 성능 확인, 시공 및 재료 품질을 확인한 후 시공

○ 노면표시 휘도기준 상향에 따른 유리알 성능 시험 요청

(교통운영과-4700(2019.3.21.)

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2019년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

○ 공사기간: 2019. 3. 18 ~ 12. 20

○ 계약업체: ㈜중앙공사  대표 김태종

○ 도급금액: 625,968천원

□ 시험시공 추진계획

○ 일  시: 2019. 4. 12.(금)

○ 위  치: 강동대로 (북2문교차로 ~ 둔촌교차로)

○ 시험시공내역: 차선(백색, 황색), 횡단보도, 문자기호

○ 참여인원: 총 12명

- 발 주 처: 도로보수과 담당자 송일섭

- 감 리 사: ㈜동해기술공사 감리 이경원 외 1인

- 시 공 사: ㈜중앙공사 현장대리인 임주현 외 8인

□ 휘도 측정방법

○ 감리사 ㈜동해기술공사에서 휘도장비를 이용하여 휘도측정

위 치	연 장	기 준	측 점 수	비 고
영동대로 (북2문 교차로~둔촌사거리)	560m	6	6	무작위 추 출

○ 합격기준

시험시기	반 사 성 능 (mcd/㎡․Lux)			두께
	백색	황색	청색
시공7일 경과후 7일 이내	250	175	80	2mm
6개월 경과시	125	85	40
우천시	175	123	40

※ 측정점수가 90%이상 기준치 초과되어야 합격

○ 유리알 성능 시험(별도시행)

- 대 상 : 3개소(1종 1호, 2호, 3호, 혼합(1종1호+2종2호)

- 모니터링 시행

□ 같은장소에서 6개월 동안 휘도 변화량 측정

□ 휘도 측정은 건조 및 습윤 동시 측정

□ 향후계획

○ 휘도측정 시험시공 결과에 따라 작업시행

붙임  1. 관련근거 1부.

2. 노면표시 점검표 1부.

3. 노면표시 시험시공(유리알사용) 체크리스트 1부.

4. 위치도 및 사진대지 1부.  끝.