문서번호	교량안전과-7040
결재일자	2019.4.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김인철		강천수	전결 04/18 代박동욱
협조	교량기획팀장		박동욱
	주무관		이노진

한강대교(아치교) 교각 철근조사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

안전총괄실

(교량안전과)

한강대교(아치교) 교각 철근조사 결과보고

한강대교 시설물 보호와 안전한 보행교 사업추진을 위하여 시행한 한강대교(아치교) 교각 철근조사 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 『백년다리(한강대교) 보행교 추진』에 따른 한강대교 교각 철근조사 계획보고(교량안전과-6539호, 2019. 4. 11.)

Ⅱ		조 사 결 과

□ 철근조사 개요

○ 조사일 : ‘19. 4. 15.

- ‘19. 4. 15. 철근탐사를 위한 교각 코핑부 콘크리트 제거

○ 조사자

- 서울시 : 한강대교 담당

- 외 부

· 2019한강교량일상유지보수공사(2공구) 도급사 : 콘크리트 부분절취 및 복구

○ 조사대상 : 한강대교 아치구교 P3 교각 단부

※ 점검통로로 접근가능한 최외측 단부

○ 조사방법 : 교각 코핑부 콘크리트 부분절취 후 철근배근여부 확인

□ 철근조사 결과

○ *************************************************************************

******************************************************************

○ 도면상 철근이 미확인되는 교각 단부(코핑부) 콘크리트를 부분 절취(30㎝×15㎝×25㎝(B×L×H))결과 철근이 확인되지 않음

※ 도로교설계기준 4.3.3. 철근의 최소 피복두께

구 분	피복두꼐(㎜)	비고
수중타설콘크리트	100
영구적으로 흙에 묻히는 콘크리트	80
흙에 접하거나 외기에 노출되는 콘크리트	60
양호한 기상조건의 바닥판 슬래브 상단철근	50
제빙염에 자주노출되는 바닥판 슬래브	70

Ⅲ		검 토 의 견

□ 도로교설계기준의 철근 최소 피복두께 이상치를 부분 절취한 결과 철근이 확인되지 않았고,

□ ****************************************

□ *****************************************************

Ⅳ		조 치 계 획

***********************************************************************

□ 철근배근조사 소요비용은 추후 2019한강교량일상유지보수공사(2공구) 작업지시에 따른 정산 조치하고자 함.

**************************************끝.