문서번호	도로보수과-4676
결재일자	2019.5.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
류승휘		이상하	05/16 강종훈
협 조
	주무관			권세봉

노면표시 휘도기준 상향에 따른

유리알 성능 시험시공 계획 보고

2019. 5. 16

서부도로사업소

(도로보수과)

노면표시 휘도기준 상향에 따른

유리알 성능 시험시공 계획 보고

노면표시 휘도 기준이 상향됨에 따라 유리알 종류별로 시험시공을 실시하고 6개월 동안 휘도 변화량을 측정하여, 2020년 노면표시 유지보수공사 단가산정에 적용코자 시험시공을 실시함.

□ 관련근거

○ 노면표시 휘도기준 상향에 따른 유리알 성능 시험요청

- 교통운영과-4700(2019.03.21.)

□ 도로표지 도료용 유리알 KS기준(KSL2521)

종류		입도	유리알 성능		비 고
			굴절률	재귀반사
가호	1호	850㎛~300㎛	1.50~1.64	-	국내유통 (다수)
	2호	850㎛~300㎛	1.64~1.80	-	국내유통 (소수)
	3호	850㎛~300㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 미만	제품미유통
	4호	850㎛~300㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 이상	제품미유통
나호	1호	600㎛~150㎛	1.50~1.64	-	제품미유통
	2호	600㎛~150㎛	1.64~1.80	-	제품미유통
	3호	600㎛~150㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 미만	제품미유통
	4호	600㎛~150㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 이상	제품미유통
다호	1호	1.7mm~850㎛	1.50~1.64	-	제품미유통
	2호	1.7mm~850㎛	1.64~1.80	-	제품미유통
	3호	1.7mm~850㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 미만	국내유통 (소수)
	4호	1.7mm~850㎛	1.80이상	18(cd/m2)/lx 이상	국내유통 (소수)

□ 시험시공 개요

○ 일  시 : 2019. 05. 23(목) 10:00 ~ 15:00

○ 위  치 : 중구 퇴계로 신당역교차로

○ 시험시공 내역(위치도 참조)

- 신당역 동측 횡단보도 : 가호1호(일반유리알)

- 신당역 서측 횡단보도 : 가호1호(고휘도유리알)

- 신당역 남측 횡단보도 : 다호3호(우천형유리알)

□ 참여 인원

○ 시공사 : ***************

○ 감리사 : ********************

○ 발주처 : *************

□ 향후 계획(모니터링)

○ 노면표시 시험시공 구간 6개월 동안 휘도 변화량 측정.

○ 감리원을 활용하여 측정하며 측정시 건조 및 습윤 동시 측정

붙 임 : 1. 시험시공 위치도 1부.

2. 시험시공 체크리스트 1부.

3. 도로표지 도료용 유리알 KS기준 1부.  끝.