문서번호	교량안전과-10658
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
남덕희		박찬규	06/14 김종호
협조	주무관		김인철
	주무관		이제택

2019 한남대교 상반기 집중점검 결과보고

2019. 6.

교량안전과

2019 한남대교 상반기 집중점검 결과보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2019년 교량시설물 안전점검  추진계획에 의거 시행한 한남대교 상반기 집중점검 결과 보고임

Ⅰ		시설물 현황

□ 시설물 제원

○ 위    치 : 한남대교(용산구 한남동 ~ 서초구 잠원동)

○ 규    모

- 상류교 : 폭 25.7m,  연장 919m (스틸플레이트거더)

- 하류교 : 폭 25.5,  연장 919m (스틸박스거더 + 스틸플레이트거더)

- 램프A~D : 폭 6.65~7.65m, 연장 1274m

○ 설계하중 : DB-24

○ 준    공 : 2005.11월

□ 위치도 및 현황사진

(위치도)		(현황사진)

Ⅱ		점검개요

□ 점검개요

○ 점 검 일 시 : 2019. 5. 31.(금) 14:00 ~ 17:00

○ 점 검 대 상 : 한남대교 전 구간

○ 점검 참석자 : 총 15명

- 정밀점검 용역사 : (재)한국재난연구원 김기준 외 5

- 강구조교량팀, 특수교량팀 (9명)

○ 주요 점검사항

- 상부 : 교면포장, 신축이음장치, 난간, 부속시설 등

- 하부 : 바닥면 하면, 거더, 받침장치, 교각, 교대 손상여부 등

□ 팀별 점검구간

점 검 팀	점 검 구 간
강구조교량팀	하류교, A,C램프 전구간
특수교량팀	상류교, B,D램프 전구간

Ⅲ		주요 점검결과

○ 램프C 강박스 내부 도장 박리 20개소 발생부는 재도장 필요

○ 교량 받침 무수축 몰탈 파손 등에 대해서는 물량조사 후 보수 필요

○ 램프A 신축이음장치 P8∼P11구간 후타재 파손은 단차해소 등으로 신축이음장치 교체 필요(`17진단용역 결과)

→ 교체공사전 후타재 응급복구완료

○ 차도 및 보도부 아스팔트 노후되어 지속적 관찰이 필요

Ⅳ		조치계획

○ 즉시 조치가 필요한 사항은 한강교량 일상유지 보수공사 및 강교도장 보수공사업체 작업지시

- 난간 지주 콘크리트 파손, 교량받침 무수축 몰탈 파손, 담쟁이덩굴 제거 등

- 강박스 내부 도장박리, 교량받침 녹발생 등

○ 손상원인 분석과 지속관찰 요구건은 금회 정밀점검용역에서 보수방안 검토 및 상태평가 추진

- 버스정류장 콘크리트 포장 파손부

- 차도 및 보도 노후 아스팔트 부분

○ 가로등 보수는 남부도로사업소(기전과)에 정비요청

- 램프A 가로등 하부 보호캡 파손, 점검구 볼트 망실

○ 점검결과 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력조치

붙임  상반기 집중점검결과 및 조치계획 1부.  끝.