문서번호	시설보수과-7192
결재일자	2019.8.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	08/19 박문희
협조

시흥IC 안전점검시 지적사항에 따른

시흥IC 안전점검 결과 조치계획 보고

2019. 8.

강서도로사업소

[시설보수과]

시흥IC 안전점검시 지적사항관련

시흥IC 안전점검결과 조치계획 보고

우리 사업소에서 관리중인 시흥IC 교량에 대한 서울시(교량안전과) 안전점검시 발생된 지적사항에 대한 조치계획을 보고 드림.

※관련근거 : 본청 교량안전과-12793호(2019.7.19.)

[시흥IC 강구조시설물(용접분야) 안전점검 결과 알림]

Ⅰ		점검현황

점검일시 : 2019. 7. 16(화)

점 검 자 : 강구조교량팀

교량현황 : 시흥IC

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
3종	25.7	84	신림동 1667-10 ~구로동 137-1	강서도로사업소 (시설보수과)	DB-18	SPG	'77.7.30	신흥건설	C

주요점검사항 : 강구조물분야(용접포함)

Ⅱ		보 고 내 용

주요 지적사항

○ 바닥판 누수(누유, 아스콘 유액)로 인하여 받침 및 거더의 오염(부식)이 진행   중이므로 조속한 정비 필요

- 또한, 교량받침 균열발생부 및 지점부 받침위 거더 천공(강재소실) 발생부위는

재용접 및 철판 덧댐보강이 필요 함

- 받침부 Sole Plate와 거더하부면 부분적으로 용접이 누락된 곳은 시행중인

정밀점검 용역에 반영하여 상세 조사 후 그 결과에 따라 조치 바람

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
시흥IC	받침부 부분 용접누락	시공누락	시행중인 정밀점검 용역에 반영, 상세조사 후 그 결과에 따라 조치	전개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	바닥판 누수(누유) 및 거더 오염(부식)	바닥판, 포장 열화 등	재포장 및 보수도장 실시	A1 및 A2측 신축이음하부 ※ A1 G10열 심함
	받침 용접부 균열발생	용접불량	균열부 제거 후 재용접	A1 G8열(1개소)
	지점부 받침위 거더단부 부식으로 인한 천공 (강재소실) 발생	과거 신축이음 누수로 인한 강재 거더 부식	거더 양면 철판 덧댐 보강	2개소 · A1 G9열, G11열
	받침위 수직보강재 용접누락	시공누락	지속관찰 및 필요시 용접실시	P1 G7열(1개소)

시흥IC 지적사항 조치관련 추진사항

1. 현재 정밀점검용역이 진행중인 상태로 용역사 현장점검 및 검토 실시

가. 용 역 사 : ㈜한국국토안전연구원  대표 오성균

나. 용 역 명 : 여의하류2교외 5개소 정밀점검용역

다. 용역사 검토 및 실정보고 의견(요약)

- 용접부 누락은 받침장치 Sole 플레이트의 일부구간에서 발생된 것으로 조사되어 긴급보수가 필요한 상태는 아닌 것으로 사료되며, 42년동안 용접부 누락에 의한 신축거동 문제발생이 없는 것으로 파악되고 공용중인 교량임을 감안하여 즉각적인 보수보다는 지속적인 유지관리가 바람직함

- 거더부 부식은 배수관 접합누수, 신축이음부 누수에 의한 우수유입에 의해 발생된 것으로 먼저 바닥판과 배수관 접합부에서 발생되는 누수 및 물받이에 대한 보수를 실시한후 녹제거, 재도장 등 조치 필요하며,

- 시흥 IC는 2020년도 방수 및 아스콘포장을 실시할 예정으로 재포장 실시후 강재 부식부분에 대한 도장을 실시하는 것이 바람직함

- 금회 점검시 조사된 거더의 부식(천공), 용접부균열, 용접누락은 비 구조적 손상으로 교량안전성과 사용성에 영향은 없는 것으로 판단되나 향후 추가손상 방지를 위해 누수요인 제거후 보수를 실시함이 바람직함

※ 세부사항별 조치방안 별첨

Ⅲ		검토 및 조치계획

시흥IC 교량관련 지적사항에 대한 조치방안

1. 시흥IC관련 정밀점검 용역사 검토 및 보고사항과 같이 2020년 시흥IC 방수 및 아스콘포장관련 예산을 요청한 상태로,

2. 2020년 방수 및 포장공사 완료후 용접 및 강재도장등 지적사항에 대한 조치를 시행하고자 함

- 현재 상세 보수물량은 용역을 진행중인 상태임

- 2020년 일상유지공사(연간단가) 또는 시흥IC 보수공사 등을 활용하여 용접 및 철판보강, 강재도장등 공사 시행

Ⅳ		행 정 사 항

시흥IC 지적사항관련 조치계획을 본청(교량안전과)에 보고

첨부 : 1) 관련공문 및 사진대지 1부.

2) 용역사 검토결과 1부.

3) 지적사항 세부 조치계획 1부.  끝.