문서번호	토질재료시험과-440
결재일자	2019.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
오화철		代문상묵	08/27 한휘진
협조

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고

(다져진 아스콘 공시체 두께 측정 시험)

2019. 8.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

2019 건설 및 건자재(1.016)

시험자 間 비교숙련도 시험결과 보고

품질시험소 품질절차서의 품질보증절차에 따른 품질보증계획 및 KS Q ISO/IEC 17025 숙련도시험 운영기준과 관련하여, 토질 및 관련제품에 대한 시험자 間 비교시험을 실시한 결과 보고임.

1. 관련근거

○ KOLAS 품질절차서 SQIO-QP-14(유효성 보장 결과보고)에 따른 2019년도 연간 품질보증(자체숙련도) 계획서〔토질재료시험과-130호(2019.3.12.)〕

○ 시험자간 비교숙련도 계획〔토질재료시험과-420호 (2019.8.16.)〕

2. 비교시험 개요

○ 시험품목 : 다져진 아스팔트 포장용 혼합물(아스콘 공시체)

○ 시험항목 : 시료의 두께(또는 높이) 측정 시험

○ 시 험 자 : 오화철, 오재련, 이용규, 안규태

○ 시험기간 : 2019. 8. 21 ~ 8.22

3. 시험방법

○ KS F 2367 : 다져진 아스콘 공시체 시료의 두께(또는 높이)측정 시험

○ 시험요원별로 동일시료 4회 시험실시

4. 시험결과(측정불확도 포함)

시 험 자	시험결과 및 측정불확도 표현	비 고
오 화 철	[eqn: T] = (62.87 ± 0.09) mm (신뢰수준 95%, K=3.18)
오 재 련	[eqn: T] = (62.92 ± 0.13) mm (신뢰수준 95%, K=3.18)
이 용 규	[eqn: T] = (62.93 ± 0.09) mm (신뢰수준 95%, K=3.18)
안 규 태	[eqn: T] = (62.92 ± 0.11) mm (신뢰수준 95%, K=3.18)

5. 통계처리 결과

5.1. 평가방법 [One-Way ANOVA(F-검정). 유의수준 5%]

KS A ISO 5725-2에 따라 측정결과의 일치성과 이상치(Cochran 및 Grubbs 검정)에 대한 조사를 실시한 후, One-Way ANOVA(F-검정)를 실시함.

- Cochran의 검정 통계량

[eqn: C= {S _{max} ^{2}} over {sum _{i=1} ^{P} S _{i} ^{2}}]   여기서 S2max은 p개의 표준편차 중 최대치이다.

- Grubbs의 검정 통계량

[eqn: G _{P} =(X _{P} - {bar{X)}} ``/``S]

[eqn: G _{1} =( {bar{X}} -X _{1} )``/``S]

구 분	Cochran의 검정	Grubbs의 검정
정 상	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` LEQ C _{````(0.05,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` LEQ G _{````(0.05,``P)}]
5 % 이상치	[eqn: C _{````(0.05,``P,``n)} PREC LEFT | C RIGHT | ` PREC C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: G _{````(0.05,``P)} PREC LEFT | G RIGHT | ` PREC G _{````(0.01,``P)}]
1 % 이상치	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` GEQ C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` GEQ G _{````(0.01,``P)}]

5.2. 시험결과

시료항목	구 분	오화철	오재련	이용규	안규태
두 께 (mm)	A	63.02	63.11	63.12	63.14
	B	62.96	62.88	62.93	62.91
	C	62.69	62.77	62.80	62.80
	D	62.81	62.90	62.87	62.84
	평 균	62.87	62.92	62.93	62.92
	분 산	0.022 200	0.020 167	0.018 867	0.023 092

5.3. 시험자간 비교숙련도 시험평가

5.3.1. 검정통계량

- Cochran의 검정통계량 (정상)

항 목	결 과 값	기각 한계치	유의수준
검정 통계량	[eqn: LEFT | C RIGHT |] = 0.274	C1 = 0.781	1%
		C5 = 0.684	5%

▪C통계량이 유의수준 5%에서의 기각 한계치보다 작으므로 정상

으로 판단함

- Grubbs의 검정통계량 (정상)

항 목	결 과 값	기각 한계치	유의수준
검정 통계량	[eqn: LEFT | G RIGHT |] = 0.777	G1 = 1.496	1%
		G5 = 1.481	5%

▪G통계량이 유의수준 5%에서의 기각 한계치보다 작으므로 정상

으로 판단함

5.3.2. One-Way ANOVA (분산분석)

변동의 요인	제곱 합	자유도	제곱 평균	F 비	P-값	F 기각치
처 리	0.038 763	3	0.012 921	0.639 9	0.592 3	2.758 1
잔 차	1.211 412	60	0.020 190
계	1.250 175	63

▪F비〈 F기각치 : 만족

▪P-값  〉 0.05 : 만족

5.3.3. 통계분석 검토결과

시험자간 비교시험으로 4명의 시험실무자가 실시한 아스팔트 포장용 혼합물 시료(아스콘 공시체)의 두께 측정시험에 대한 검정 통계량 및 ANOVA 분석결과 정상 또는 만족으로 나타나 4명의 시험실무자가 실시한 시험결과의 차이가 거의 없다고 할 수 있음.

6. 결 론 : 적 합

시험실무자 4명의 비교숙련도 시험결과에 대해 통계분석상 적합한 것으로 나타나므로, 유의수준 5% 이내에서 시험자들의 결과값은 통계적으로 균등하여 적합한 것으로 판단함.

붙임 1. 측정불확도 추정보고서 1부.

2. 통계분석 결과 1부.

3. Raw Data 1부.

4. 교정성적서 1부.

5. 유효성 보장 결과 보고서 1부.

6. 시험사진 1부.