문서번호	한양도성도감-11311
결재일자	2019.11.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		세계유산연구팀장	한양도성도감과장
최지애		강성희	11/04 안중호
협조

`20년 한양도성 성돌 보존처리 설계 자문회의 결과 보고

2019. 11.

문 화 본 부

(한양도성도감)

`20년 한양도성 성돌 보존처리 설계 자문회의 결과 보고

`20년 한양도성 성돌(각자성석, 풍화성돌, 낙서정비) 보존처리 실시설계를 위해 전문가 자문회의를 개최하였고, 그 결과를 보고드림

자문회의 개요

□ 일    시 : 2019. 10. 17.(목) 14 : 00

□ 장    소 : 한양도성 낙산구간

□ 자문위원 : *************************************,

******************

□ 안    건

- 한양도성 외벽 페인트 낙서 제거 방안

- 페인트에 오염된 각자성석 보존처리 방향 설정

- 풍화 및 하중으로 발생한 성돌의 균열 및 단절부 보존처리 자문

- 각자성석 보존처리 공정 중 강화처리 방법 제안

자문회의 결과

□ 각자성석의 세척 과정에서 음각 부위가 손상되지 않도록 주의해야함

□ 각자성석과 풍화성돌 강화처리제는 기존에 사용한 OH-100을 적용

□ 풍화성돌 균열 수지처리는 금년 자문위원 기술지도에 준하여 실시함

□ 오염성돌 처리 후 모니터링 분석 외에 별도로 세척 전 SEM-EDS 분석을 실시하여 `15년 오염물질 분석결과와 비교할 수 있도록 함

향후계획

□ `19년 11월 : 자문결과를 반영하여 한양도성 성돌 보존처리 실시설계 완료

□ `20년 1월 : 한양도성 성돌 보존처리 공사 계획 수립

□ `20년 2~10월 : 한양도성 성돌 보존처리 공사 시행

붙  임 : 자문의견서 1부.  끝.