코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	경찰청장
(경유)
제목	「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼」관련 질의

1. 경찰청 교통운영과-1363호(2019.06.14.) 및 「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼」관련입니다.

2. 노면표시 재귀반사성능 측정 및 시공 관련하여 아래와 같이 질의하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

□ 질의내용

- 「도로교통법 시행규칙」 제8조(안전표지) 제2항 별표6의 설치·관리기준 및 「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼」 제2장(노면표시의 설치기준)에서 재귀반사성능 기준의 젖은노면 측정시기가 규정되어 있지 않고 측정방법만 규정되어 명확한 현장 점검을 위해, 젖은노면의 최소 재귀반사성능 기준의 적용 시기(설치 시, 재설치 시 등) 질의

구분	최소 재귀반사성능(mcd/(㎡·Lux)			비고
	백색	황색	청색
설치시	240	150	80	설치 1주일 후부터 준공시점까지
재설치 시기	100	70	40	반사성능의 값이 기준치 이하일 때
젖은노면	100	70	40	측정방법은 유럽표준 (EN1436)에서 정하는 방법

- 「교통노면표시 설치·관리 매뉴얼」부록(노면표시의 재료 및 시공, 유지관리) 의 유리알 및 도료 살포기준에서 일반형 유리알과 기능성 유리알을 6:4로 규정하고 있지만 일반형 유리알과 기능성 유리알의 정의(입도, 호수, 굴절률)가 규정되지 않아 현장 적용이 곤란하여, 일반형 유리알과 기능성 유리알의 정의(입도, 호수, 굴절률) 질의

(10㎡당)

구분	수량(kg)		비고
수동식	일반형 유리알	1.86
	기능성 유리알	1.24
	합계	3.10
기계식	일반형 유리알	2.52
	기능성 유리알	1.68
	합계	4.20

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박은민		포장조사평가팀장	백종은		도로관리과장	05/07 김진효
협조자
시행	도로관리과-7710	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 빌딩 6층	/
전화	02-2133-8145	/전송	02-768-8906	/	2mpark@seoul.go.kr	/	대시민공개