문서번호	도로관리과-13613
결재일자	2020.8.31.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
박은민		백종은	08/31 김진효
협 조

2020년 상반기

도로 노면표시 현장 합동점검 결과

2020. 08.

안전총괄실

(도로관리과)

2020년 상반기

도로 노면표시 현장 합동점검 결과

도로 노면표시 재귀반사성능, 시공상태 등의 품질관리 실태의 점검결과 및 지적사항에 대한 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 05. 18.(월) ~ 06. 19.(금)

○ 점 검 자 : 도로관리과 및 도로사업소 담당, 감리원, 시공사

○ 점검대상 : 준공 후 1년 이하의 공사 (사업소당 총 12개 구간)

- 기준 : ’19. 06. ~ ’20. 05.

- 대상 : 유지보수, 복구도색

․ 유지보수 : 노면표시 유지보수공사 (도로사업소 당 6개 구간)

․ 복구도색 : 노후포장, 긴급복구, 굴착복구 등 복구도색 (도로사업소 당 6개 구간)

※ 서울시설공단 관리구간 자체 점검 시행 (’20. 06.)

○ 점검내용

- 노면표시 재귀반사도 및 두께 적정 여부

․ 두께측정의 경우 KS M 6080(노면 표지용 도료) 부록서에 수록된 방법으로 측정하며, 시공후에는 측정할 수 없으므로 합동점검에서는 측정하지 않음

- 재귀반사성능 및 두께 기준

구 분	최소 재귀반사성능(mcd/㎡/lx)			두께(mm)	비고
	백색	황색	청색
시공 후	250	175	80	2.0
6개월 경과시	125	85	40	-
재도색 시기	100	70	40	1.0

□ 점검결과

○ 결과 판정

- 노면표시 점검 합격률이 90%가 기준치 이상일 경우 합격 판정

- 결과에 대해 이의를 제기할 경우 불합격 구간에 대해 1회에 한하여 재측정 할 수 있으며, 해당업체와 합동으로 재측정을 시행

○ 재귀반사도 점검 결과

************************

****************************************************

구 분	점검 개소			재시공 개소	비고
	계	유지보수	복구도색
**	**	*	*	*
**	**	*	*	*	****
**	**	*	*	*
**	**	*	*	*	****
**	**	*	*	*
**	**	*	*	*	****
*	**	**	**	*

- 점검구간 평균 재귀반사도

구 분	평균 재귀반사도(mcd/㎡/lx)			비 고
	백색	황색	청색
**	***	***	***	*
**	***	***	***	************ *********************
**	***	***	**	*
**	***	***	***	************ *******
**	***	***	***	*
**	***	***	*	************ ********
**	***	***	***

※ 평균 재귀반사도는 불합격 구간의 재귀반사도를 제외한 수치임

○ 재시공 대상

구 분	감독기관	시공사	공사구간	점검결과
*	**	*********	********** ********	**********************
*	**	*********	*********** ******	**************
*	**	*****	*********** ******	*********

□ 조치계획

○ 노면표시 공사 점검결과 재귀반사성능값 기준치 이하 등 지적사항에 대해서 해당기관에 재시공 조치토록 통보

- ’20. 09. : 해당기관 재시공 완료 및 정비결과(전·중·후 사진) 제출

※ 재시공 대상구간에 포함된 시공사에 대해 추후 재귀반사도값이 기준치 이하로 재적출 시 부실벌점 부과 등 행정조치 예정

○ 도로사업소 성과평가(2020년 하반기)에 반영 예정

- 도로 포장상태 관리항목의 노면표시 품질관리 실적에 반영

붙임  노면표시 현장점검 결과 각 1부.  끝.