문서번호	도로관리과-14647
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
박은민		백종은	09/22 김진효
협 조

노면표시 시험시공 변경 계획

2020. 09.

안전총괄실

(도로관리과)

노면표시 시험시공 변경 계획

도로교통법 시행규칙 개정(’19.06.)으로 의무화된 재귀반사도 기준을 만족하는 재료와 시공방법의 검증을 위한 시험시공 변경 계획을 보고드림

□ 추진배경

○ 재귀반사성능 기준 법제화되었으나 현장 세부 시행방안 미흡

- 도로교통법 시행규칙이 개정(’19.06.)되며 재귀반사성능이 의무화되었지만

- 기존방식으로 젖은노면(우천시) 기준 충족하기 어려움

※ 서울시의 경우 대부분 동일한 재료(4종 도료, 1호 유리알) 사용

○ 도료 및 유리알의 시험시공을 통한 시인성 향상 방법 마련 필요

□ 추진현황

○ ’20. 06. : 시험시공 계획 수립(총 20km, 14개 구역)

○ ’20. 08. : 시험시공 참여업체 신청 취소(10개사 → 4개사)

□ 시험시공 개요

○ 목    적 : 야간·우천시 시인성 향상 방법 마련

○ 시공일정 : ’20. 09. ~ 10.

○ 참여업체 : 4개사(5종 도료) ※4종 도료는 사업소, 공단 계약업체에서 진행

○ 시험시공 변경 내용

- 당초: 총 20km 14개 구역(복구도색 7개 구역, 유지보수 7개 구역)

- 변경: 총 15km 4개 구역(복구도색 4개 구역)

- 변경사유

․ 당초 구간의 경우 짧은 구간에 다양한 방법으로 시공하여 시공성이 떨어지며, 참여업체의 취소로 인해 시공 구간 축소 불가피

․ 유지보수 구간은 5종 도료의 부착력 저하로 현장 적용성 떨어지므로 4종과 5종의 공정한 평가를 위해 유지보수 구간 제외하고 복구도색 구간에만 적용하여 평가

□ 시험시공 적용 모형

○ 기본 방향 : 교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(경찰청) 및 KS기준(도료, 유리알)을 바탕으로 가능한 시공방법 적용하여 신뢰성 있는 평가 시행

○ 관련 근거

- 교통노면표시 설치·관리 매뉴얼(경찰청)

․ 야간·우천시 재귀반사성능을 발휘하기 위해 일반유리알과 기능성유리알을 6:4로 혼합하여 시공

․ 4종과 기능성 도료는 고착력 보통 수준, 5종 도료의 고착력 우수함

- 노면표지용 도료(KS M 6080)

․ 재귀반사성능이 요구되는 노면표시 도료는 2종, 4종, 5종 도료 적용

(※2종은 건조시간 30분 이상으로 도심지에 부적합하여 시험시공에서 제외)

- 도료 표지 도료용 유리알(KS L 2521)

․ 유리알은 굴절률과 재귀반사성능에 따라 1호~4호, 물잠김 1호, 2호 분류

○ 적용 모형 : 총 9개 방식(일반형 6개, 기능형 3개)

구분		유리알 혼합비
		1호:2호			1호:물잠김2호	2호:물잠김2호
		10:0	6:4	0:10	6:4	6:4
일반	4종	기존방식	4개소/4,730m	4개소/4,780m	-	-
	5종	-	3개소/1,420m	2개소/420m	2개소/1,600m	2개소/1,930m
기능	돌출형	1개소/300m	2개소/420m	2개소/420m	-	-

※ 적용 예외

- 4종 및 기능성의 경우 고착력이 약해 물잠김 유리알 사용하지 않음

(※ 유리알 탈락으로 인한 조기파손)

- 5종 도료에 유리알 1호 100%는 실효성이 없으므로 시공하지 않음

- 유리알은 시중에 유통되는 유리알(1호, 2호, 물잠김2호)만 적용

(※ 2020년 거래가격 기준)

□ 세부 시행계획

********************************

**************************************

*********************************************

*****************************************

******************************************

○ 시공 세부사항

구역	시공업체	정비연장	재료		정비차선	시공일정
			도료	유리알
*	*******	******	**	********	***	****
				**********	*******
	*******	******	**	********	*
				***********	***
			**	********	*
				***********	***
	*******	******	**	*************	********
*	*******	****	**	********	*	****
				***********	*
			**	********	*
				***********	***
	*******	****	**	********	*******
*	*******	******	**	**********	*******	*****
	*******	******	**	********	*******
	*******	******	**	*************	*******
*	*******	******	**	**********	***	*****
			**	**********	***
			**	********	***
	********	******	**	*************	***
				*************	*******
	********	******	**	********	***
				**********	*******

※ 문자·기호·횡단보도는 시험시공에 포함되지 않음

□ 시험시공 구간 추적조사 및 성능평가

○ 1차

- 기간 : ’20.10. ~ ’20. 12.(3개월)

- 내용 : 초기 재귀반사도 및 현장 적용성 평가

- 방법 : 노면표시 추적조사 및 성능평가 용역으로 추진

○ 2차

- 기간 : ’21.01. ~ ’21. 09.(9개월)

- 내용 : 중장기 재귀반사도 및 내구성 평가

- 방법 : ’21년 도로포장 상태조사 및 분석 용역으로 추진

□ 향후일정

○ ’20. 10. ~ : 시험시공 구간 추적조사 시행

○ ’20. 12.    : ’21년 공통대가에 5종 및 유리알 단가 반영

붙임  시공 위치도 1부.  끝.