문서번호	시설보수과-6972
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		류태용	10/08 박문희
협 조

용역 중간보고 및 자문회의 결과보고

〔궁동터널 외 5개소 정밀안전점검용역 등 2건〕

2020. 10.

강서도로사업소

시설보수과

용역 중간보고회 및 자문회의 개최결과 보고

금년 용역 시행 중인『궁동터널 외 5개소 정밀안전점검용역 등 2건』에 대한 중간보고회 및 자문회의 개최 결과를 보고 드림

Ⅰ				회의개요

일  시 : 2020. 10. 7.(수) 14:00~16:00

장  소 : 2층 회의실

참석자 : 총 10명

○ 사업소(4명) : 사업소장, 과장, 담당자 등

○ 용역사(3명) : 용역별 책임기술자 2명 및 직원 1명

○ 자문의원(3명) : 외부3

- 백산엔지니어링(주) 대표 박훈규

- (재)한국건설안전연구원 원장 성경익

- 수성엔지니어링 부사장 강병윤

중간보고회 대상 용역

용 역 명	용역기간	용 역 사	사업책임기술자
궁동터널 외 5개소 정밀안전점검용역	2020.4.6~12.10	(주)아워브레인	김 정 호
천왕산생태터널 외 5개소 정밀안전점검용역	2020.4.6~12.10	(주)아워브레인	김 정 호

		← 중간보고 및 자문회의

Ⅱ				용역 보고내용

현장 외관조사 결과에 따른 주요 손상내용 및 원인 보고

재료시험(콘크리트 강도, 탄산화깊이 측정 등)결과 및 상태평가 결과 보고

궁동터널 타일 탈락부 및 오금지하 슬래브 균열 등 세부조사내용 보고

천왕산생태터널 파형강판 조사내용 보고

개봉교 조사내용 및 성능개선공사 추진계획 등 보고

Ⅲ				회의결과 주요내용

주요내용(상세 붙임 참조)

○ 궁동터널 외 5개소 정밀안전점검용역

- 궁동터널 바닥판하면 망상균열 분포에 대하여 지속 비교관리 될수 있도록 제시하고 향후 진단시에는 균열폭, 깊이, 면적 등 면밀히 비교하여 보수 필요여부가 결정될 수 있도록 조치

- 궁동터널 갱구부 타일 탈락에 대한 원인을 확인

- 오금지하차도 슬래브 등급별 균열폭, 조사이력을 함께 서술하여 이력관리 되도록하고 철근노출 부위는 피복두께만 확보하기 보다는 근본적 원인조사 필요

- 개화교 거더복부 균열, 정착구 백태 조사이력 관리 및 균열보수, 백태청소 후 진행성 관리될 수 있도록 조치

- 행주IC교 하행 A2 유간부족 온도변화에 따른 유간조사 등을 통해 원인분석 필요

○ 천왕산생태터널 외 5개소 정밀안전점검용역

- 천왕산생태터널 파형강판터널 구간은 단면형상 변화 관리가 매우 중요한 시설물이므로 단면측량 등 변화유무 검토가 필요

- 천왕상생태터널, 개봉지하차도 등 하자만료전 하자보수가 시행될 수 있도록 조치

- 행주1교 구교 상태등급 하향원인 분석후 등급상향을 위한 조치방안 제시

- 행주2교 받침 부식상태 상세수록 및 가동 여유량에 대해 해소방안 제시

- 보수공사시 예산이 부족하지 않도록 여유있게 산정

- 모든 시설물의 누수부분은 원인 규명 및 선 누수 조치후 보수하는 방안 제시

Ⅳ				조치계획 및 향후계획

중간보고회 시 보완 및 지적 사항 용역사 통보 조치

최종용역보고 및 준공 : ’20.12월

붙임  자문의견서 및 참석자 명부 각 1부.  끝.