문서번호	토질재료시험과-533
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
오화철		김상우	10/27 정제호
협조

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고

(아스콘 공시체 두께 측정 시험)

2020.  10.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

2020 토질 및 관련제품(01.016)

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고

품질시험소 품질절차서의 품질보증절차에 따른 품질보증계획 및 KS Q ISO/IEC 17025 숙련도시험 운영기준과 관련하여 건설 및 건자재에 대한 시험자 간 비교시험을 실시한 결과 보고임.

1. 관련근거

○ KOLAS 품질절차서 SQIO-QP-14(유효성 보장 결과보고)에 따른 2020년도 연간 유효성보장 계획 〔토질재료시험과-80호(2020.2.07.)〕

2. 비교시험 개요

○ 시험품목 : 다져진 아스팔트 포장용 혼합물(아스콘 공시체)

○ 시험항목 : 시료의 두께(또는 높이) 측정 시험

○ 시 험 자 : 오화철, 오재련, 이용규, 안규태

○ 시험기간 : 2020. 10. 19 ~ 10.21

3. 시험방법

○ KS F 2367 : 다져진 아스콘 공시체 시료의 두께(또는 높이)측정 시험

○ 시험요원별로 동일시료 4회 시험실시

4. 시험 결과(측정불확도 포함)

시 험 자	시험결과 및 측정 불확도 표현	비 고
오 화 철	[eqn: T] = 62.42 mm ± 0.13 mm (신뢰수준 95%, K=2.78)
오 재 련	[eqn: T] = 62.50 mm ± 0.10 mm (신뢰수준 95%, K=2.78)
이 용 규	[eqn: T] = 62.39 mm ± 0.12 mm (신뢰수준 95%, K=2.78)
안 규 태	[eqn: T] = 62.39 mm ± 0.15 mm (신뢰수준 95%, K=2.78)

5. 통계처리 결과–수행도 평가

5.1 평가방법[One-Way ANOVA(F-검정), 유의수준 0.05]

KS A ISO 5725-2에 따라 측정결과의 일치성과 이상치(코크란 및 그럽스 검정)에 대한 조사를 실시한 후, One-Way ANOVA(F-검정)을 실시하였음.

- Cochran의 검정 통계량

[eqn: C= {S _{max} ^{2}} over {sum _{i=1} ^{P} S _{i} ^{2}}]   여기서 S2max은 p개의 표준편차 중 최대치이다.

- Grubbs의 검정 통계량

[eqn: G _{P} =(X _{P} - {bar{X)}} ``/``S]

[eqn: G _{1} =( {bar{X}} -X _{1} )``/``S]

구 분	코크란(Cochran)의 검정	그럽스(Grubbs)의 검정
정 상	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` LEQ C _{````(0.05,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` LEQ G _{````(0.05,``P)}]
5 % 이상치	[eqn: C _{````(0.05,``P,``n)} PREC LEFT | C RIGHT | ` PREC C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: G _{````(0.05,``P)} PREC LEFT | G RIGHT | ` PREC G _{````(0.01,``P)}]
1 % 이상치	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` GEQ C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` GEQ G _{````(0.01,``P)}]

5.2 시험결과

시험항목	구 분	오화철	오재련	이용규	안규태
두 께 (mm)	A	62.33	62.41	62.29	62.33
	B	62.27	62.43	62.27	62.26
	C	62.42	62.52	62.40	62.37
	D	62.66	62.64	62.61	62.60
	평 균	62.42	62.50	62.39	62.39
	분 산	0.029 400	0.011 000	0.024 292	0.021 667
	표준편차	0.17 464	0.104 881	0.155 858	0.147 196

5.3 시험자간 비교숙련도 시험평가

5.3.1 검정통계량

- Cochran의 검정통계량 (정상)

항 목	결 과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	[eqn: LEFT | C RIGHT |] = 0.340	C1 = 0.781	1%
		C5 = 0.684	5%

▪C통계량이 유의수준 5%에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함

- Grubbs의 검정통계량 (정상)

항 목	결 과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	[eqn: LEFT | G RIGHT |] = 1.442	G1 = 1.496	1%
		G5 = 1.481	5%

▪G통계량이 유의수준 5%에서의 기각치보다 작으므로 정상으로 판단함

5.3.2 One-Way ANOVA (수행도평가)

변동의 요인	제곱합	자유도	제곱평균	F 비	P-값	F 기각치
처 리	0.124 242	3	0.041 414	1.827 1	0.151 9	2.758 1
잔 차	1.359 956	60	0.022 666
계	1.484 198	63

▪F 비 〈 F기각치 : 만족,

▪P-값 〉 0.05 : 만족

5.3.3 통계분석 검토결과

시험자간 비교시험으로 4명의 시험실무자가 실시한 아스팔트 포장용 혼합물시료(아스콘 공시체)의 두께 측정시험에 대한 검정 통계량 및 ANOVA 분석결과 정상 또는 만족으로 나타나 4명의 시험실무자가 실시한 시험결과의 차이가 거의 없다고 할 수 있음.

6. 결 론 : 만족(적합)

시험실무자 4명의 비교숙련도 시험결과에 대해 통계분석상 유의수준 5% 이내에서 시험자들의 결과값은 통계적으로 균등한 것으로 나타나 시험자들의 시험 숙련도에서 차이가 없는 것으로 판단함.

붙 임 1. 측정불확도 추정보고서 1부.

2. 통계분석 결과 1부.

3. Raw Data 1부.

4. 교정성적서 1부.

5. 유효성 보장 결과 보고서 1부.

6. 시험사진 1부.