투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국환경수도연구원장
(경유)
제목	무기응집제 PAC 17%(2020-3차 2회) 시험의뢰

우리센터에서 방류수질 개선용으로 사용하고 있는 무기응집제(PAC 17%)에 대하여 아래와 같이 시험의뢰하오니 검사결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

□ 시험의뢰 내역

약 품 명	시 험 항 목	기 준	시험방법	비 고
PAC 17% (무기응집제)	1. 비중 (20℃)	1.19 이상	수처리제의기준과 규격및표시기준 (환경부고시 제2017-190호)	무기응집제
	2. pH	3.5 ~ 5.0
	3. 산화알루미늄(Al2O3)(%)	3종 15.0 ~ 18.0%
	4. 염기도 (%)	35% 이상
	5. 황산이온 (%)	3.5% 이하
	6. 암모니아성질소 (%)	0.01% 이하
	7. 철 (%)	0.01% 이하
	8. 비소 (mg/kg)	5mg/kg 이하
	9. 납 (mg/kg)	10 mg/kg 이하
	10. 카드뮴 (mg/kg)	2 mg/kg 이하
	11. 크롬 (mg/kg)	10 mg/kg 이하
	12. 망간 (mg/kg)	25 mg/kg 이하
	13. 수은 (mg/kg)	0.2 mg/kg 이하

붙임  무기응집제 시료 1점.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	윤혜선		주무관	장인환		운영과장	11/09 김학춘
협조자
시행	운영과-1950	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)난지물재생센터 운영과	/
전화	02-300-8517	/전송	02-300-8544	/	y6h2s3@seoul.go.kr	/	대시민공개