문서번호	교량안전과-16489
결재일자	2020. 11. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량관리팀장	교량안전과장
김인철		강천수	전결 11/09 하현석
협조

『한강대교 보수공사』

품질시험계획 승인 검토보고

2020. 11.

안전총괄실

(교량안전과)

『한강대교 보수공사』

품질시험계획 승인 검토보고

건설기술진흥법 등 품질관리 규정에 따른 한강대교 보수 공사 품질계획에 대한 검토 보고임

※ 관련문서: 품질시험계획서 승인요청(한강교량감 2020-304호('20.8.12.))

□ 검토내용

○ 관련근거

- 건설기술진흥법 제55조 및 동법시행령 제91조(품질시험 및 검사)

- 건설사업관리 업무수행지침 제90조(품질시험 및 성과검토)

○ 건설기술진흥법 시행령에 따른 품질시험계획 수립 대상에 대한 분야에 대한 시험내용 반영여부 등

□ 시험대상

1. 무기질 아연말 도료(SPS-KPIC 5001-1754)

항 목	품 질	방 법	비 고
건도막의 상태	이상 없을 것 (흐름. 핀홀. 주름 등)	KS M 5000-2421	롯트별 1회
용기내에서의 상태	덩어리, 응결 피막이 없을 것	KS M 5000-2011
비중(주제, 25℃)	1 이상	KS M ISO 2811-1
비휘발분(주제, 중량 %)	30 이상	KS M ISO 3251
가사시간(혼합, h, 20℃)	5 이상	SPS-KPIC 5001-1754
건조시간(경화, 혼합, h, 25℃)	48 이내	KS M 5000-2511
총고형분(혼합, 중량 %)	85 이상	KS M ISO 3251

2. 고고형분 에폭시계 도료(SPS-KPIC 5005-1755)

항 목	품 질	방 법	비 고
건도막의 상태	이상 없을 것 (흐름. 핀홀. 주름 등)	KS M 5000-2421	롯트별 1회
용기내에서의 상태	덩어리, 응결 피막이 없을 것	KS M 5000-2011
혼합성(혼합)	균일하게 혼합될 것	SPS-KPIC 5002-1755
비중(주제)	1.3 이상	KS M ISO 2811-1
주도(주제, KU, 25℃)	90 이상	KS M 5000-2122
비휘발분(주제, 중량 %)	80 이상	KS M ISO 3251
건조시간(경화, h, 25℃)	24 이내	KS M 5000-2511, KS M 5000-2512
가사시간(혼합, h, 20℃)	2 이상	SPS-KPIC 5002-1755
흐름성(혼합, ㎛)	500 이상	KS M 5980
부피 고형분(%)	80 이상	KS M ISO 3233

3. 우레탄계 도료(SPS-KPIC 5003-1756)

항 목		품 질	방 법	비 고
건도막의 상태		이상 없을 것 (흐름. 핀홀. 주름 등)	KS M 5000-2421	롯트별 1회
용기내에서의 상태		덩어리, 응결 피막이 없을 것	KS M 5000-2011
색상		견본품과 비교하여 차이 없을 것	KS M 5000-3011
비중(주제)		1.1 이상	KS M ISO 2811-1
주도(주제, KU)		70 ~ 90	KS M 5000-2122
비휘발분(주제, 중량 %)		60 이상	KS M ISO 3251
연화도(주제, N.S)		6 이상	KS M 5000-2141
광택(60°,%)		80 이상	KS M ISO 2813
건조시간(경화, h, 25℃)		24 이내	KS M 5000-2511, KS M 5000-2512
가사시간(혼합, h, 20℃)		4 이상	SPS-KIPC 5003-1756
흐름성(혼합,㎛)		175 이상	KS M 5980
은폐율 (%)	백색	90 이상	KS M ISO 2814
	기타색	80 이상
촉진내후성(300h,(%))		90 이상	KS M ISO 11507

4. 비계자재 외부기관 의뢰시험

공 종	시험종목	설계수량 ( ㎡ )	시험빈도	시험횟수	비 고
비계자재 (공중비계가설공)	단관비계용 강관	9,039	자재 반입시 마다	1	외부 기관 의뢰
	강관 조인트			1
	클램프(고정,자동)			1
	철골용 클램프			1

□ 검토결과

○ 품질시험계획 수립 : 적정

- 시험대상 : 하도(무기질 아연말 도료), 중도(고고분형 에폭시계 도료), 상도(우레탄계 도료), 비계자재

- 시험계획 : 규정범위내 종별 시험물량, 시험횟수 적용

- 시험방법 : 건설기술진흥법에 의한 시험소(품질시험소) 의뢰 및 공인기관 시험성적서에 의한 품질관리

○ 시험실 설치 및 품질관리자(건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항관련 별표5)

구 분	공사규모	배치기준	검토결과
시험실 설치	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	20㎡이상	해당없음 (시험기관 의뢰)
품질관리자		초급기술인 1인이상	적 정 (특급기술자)

□ 조치계획

○ 상기와 같이 건설사업관리단에서 제출한 한강대교 보수공사의 품질시험계획서를 검토한 바, 관련제반규정 등과 부합하게 작성되어 적정하므로 승인 하고자 하며, 품질시험계획에 따라 품질관리에 만전을 기하도록 통보하고자 함.

붙  임 : 품질시험계획서 승인요청[한강대교 보수공사] 1부. 끝.