문서번호	도로보수과-7250
결재일자	2020. 12. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
이장환		이수범	12/01 장상규
협 조

2020년 겨울철 대비 도로사면(옹벽) 정기점검 결과 보고

2020. 11.

2020년 겨울철 대비 도로옹벽 안전점검 결과 보고

2020년 겨울철 대비 도로사면(옹벽)에 대하여 일제 안점점검을 실시하고 점검결과 및 조치계획에 대하여 보고 드림.

▢ 일제점검 추진 현황

○ 점 검 기 간 :  2020. 11. 2. ∼ 11. 20.

○ 점 검 시 설 : 관내 도로사면 12개소

○ 점검반(인원) : 2개반 편성(4명)

○ 점 검 방 법

- 시설물에 대한 육안조사

· 도로사면(옹벽) 점검표에 의한 안전점검

▢ 점검결과 : 구조적 이상징후는 없으며, 지속적인 순찰점검이 필요함

○ 특이사항 없음 : 7개소

- 지속적인 점검 순찰

○ 뚝섬로, 사가정로 도로옹벽 보수공사 : 보수공사완료(‘20.11.30.)

- 종방향 균열 및 이음부 단면, 표면보수 시행

- 차도측 노후 부분 일괄 표면보수 시행

○ 옹벽 노후 및 균열 적출사항 : 5개소

- 구천면로 램프 유출부 옹벽

· 사고로 추정되는 충격에 의해 방호울타리 단부 및 옹벽 시점부 파손

- 용마산로 옹벽 4개소

· 옹벽 상부 표면보수

· 옹벽 측면 균열, 단면, 표면보수

○ 시설물별 세부 점검 내용

연번	위 치	연장 (m)	높이 (m)	형식	점검결과	비 고
1	무학로 32∼422	25	0.5∼1	중력식	특이사항 없음	-
2	구천면로 13∼아차산로608	75	0.5~2.1	반중력식	특이사항 없음	-
3	구천면로 29∼아차산로76길31	45	0.3∼1.5	중력식	옹벽시점부 일부 파손	-
4	사가정로 191	96	0.5∼2	L형	특이사항 없음	보수완료 11.10.
5	용마산로 359∼349	130	1∼4	중력식	종방향 균열	-
6	용마산로 329∼359	75	1∼3	중력식	종방향 균열	-
7	면목로30길41∼용마산로45길10	70	1∼4	중력식	종방향 균열 및 표면 노후	-
8	용마산로 201∼197	40	1∼2.5	중력식	종방향 균열 및 표면 노후	-
9	난계로73~무학봉길1 (극동아파트주차장~왕도교회전)	76	1∼5	중력식	특이사항 없음	-
10	금호동4가 산27, 뚝섬로옥수역 (자전거대여소~대우푸르지오 103)	315	1~5	중력식	특이사항 없음	보수완료 11.30.
11	살곶이길81(행당중후문앞) (행당중~성동교북단)	61	1∼5	식생 보강토	특이사항 없음 (식생마대 일부 파손)	-
12	옥수동 168-1(두무개다리터널 진입도로, 성동-→용산)	185	1~6	중력식	특이사항 없음	-

▢ 조치계획 및 기타사항

○ 옹벽 균열 및 콘크리트 단면보수 등

- 물량설계 및 검토후 예산요청 → 예산확보후 보수공사 시행

붙임 : 1. 도로사면(옹벽) 안전점검 결과 지적 및 조치현황 1부.

2. 겨울철대비 안전점검 결과 조치계획 및 현장사진 1부.

3. 도로사면 안전점검표 1부.  끝.