문서번호	도로관리과-1223
결재일자	2021. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장조사평가팀장	도로관리과장
박은민		백종은	01/21 하현석
협 조

2020년 하반기 노면표시 합동점검 결과

2021. 01.

안전총괄실

(도로관리과)

2020년 하반기 노면표시 합동점검 결과

도로 노면표시 재귀반사성능, 시공상태 등의 품질관리 실태의 점검결과 및 지적사항에 대한 조치계획을 보고드림

□ 추진근거

○ 2020년 도로 노면표시 정비 계획(도로관리과-7051, ‘20.4.21.)

- 합동점검 : 상·하반기 각 1회/준공 후 6개월 및 1년 경과된 노면표시 대상

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 11. 09.(월) ~ 11. 13.(금)

○ 점 검 자 : 도로관리과 및 도로사업소 담당, 감리원, 시공사

○ 점검대상 : 하자기준 내(준공 후 1년) 공사(총 72개 구간, 사업소당 12개)

- 시공기간 : ’19. 12. ~ ’20. 11.

- 점검대상 : 유지보수 및 복구도색 구간

․ 유지보수 : 노면표시 유지보수공사 (도로사업소 당 6개 구간)

․ 복구도색 : 노후포장, 긴급복구, 굴착복구 등 복구도색 (도로사업소 당 6개 구간)

※ 서울시설공단 관리구간 자체 점검 시행 (’20. 11.)

○ 점검내용

- 노면표시 재귀반사성능(건조 시) 측정

․ 재귀반사성능은 휴대용 측정 장비를 이용하여 측정

구 분	최소 재귀반사성능(mcd/(㎡·lx) 기준			비고
	백색	황색	청색
시공 후	250	175	80
6개월 경과시	125	85	40
재도색 시기	100	70	40

□ 점검결과

○ 재귀반사성능 : 총 72개소 모두 기준 만족

※ ’20년 상반기 73개소 중 3개소 불합격

※ 최근 3년간 불합격률: ’17년 10.1%, ’18년 9.5%, ’19년 6.3%

구 분	점검 개소			재시공 개소	비고
	계	유지보수	복구도색
동부	12	6	6	-
서부	12	6	6	-
남부	12	6	6	-
북부	12	6	6	-
성동	12	6	6	-
강서	12	6	6	-
계	72	36	36	0

- 평균 재귀반사성능 : 백색 366, 황색 174, 청색 132

※ *************************************

구 분	평균 재귀반사도(mcd/㎡/lx)			비 고
	백색	황색	청색
**	***	***	*
**	***	***	*
**	***	***	*
**	***	***	***
**	***	***	*
**	***	***	***
**	***	***	***

○ 평가 결과

- 점검 구간의 재귀반사성능이 6개월 경과 시 기준 이내로 양호함

붙임  노면표시 현장점검표 각 1부.  끝.