문서번호	품질지도과-592
결재일자	2021. 4. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장
최경숙		04/09 강태근
협 조
	주무관			이진원

2020년

품질관리 현장확인 기동반 점검결과 보고

2021. 4.

서울특별시 품질시험소

(품질지도과)

2020년 품질관리 현장확인 기동반 점검결과 보고

서울시 시행 건설공사의 부실 예방 및 품질관리을 위하여 운영되고 있는 “품질관리 현장확인 기동반”의 2020년도 점검결과를 보고하는 사항임

Ⅰ		추진배경 및 근거

추진 배경

건설현장에서 발생할 수 있는 각종 재난·재해로부터 시민 보호

부실공사 및 반복되는 하자로 인한 사회·경제적 비용 손실 최소화

건설공사 전반에 대한 품질개선을 통해 신뢰받는 건설문화 확립

추진 근거

「건설기술 진흥법」 제55조(건설공사의 품질관리)

「건설공사 품질관리 등에 관한 조례」 제12조

(품질관리 현장확인 기동반 운영)

「품질시험소 활성화 방안 검토 보고」(부시장방침-411호, ’12.12.28)

☞ 시 및 산하기관 시행 건설현장 “불시검사제” 확대 운영

「2020년 품질관리 현장확인 기동반 점검 계획」

(품질지도과-393호, ‘20.03.18)

Ⅱ		현황 및 점검결과

점검 현황

기    간 : 2020. 3~12월(10개월)

대    상 : 우면산 가압장급수체계 개선공사 등 총 126개소

□ 시 및 투자기관에서 발주한 건설공사 중 기동반점검 의뢰 공사

□ 자치구에서 발주한 건설공사 중 기동반점검 의뢰 공사

점검인력 : 품질지도과 직원 2명

점검방법

□ 대상 건설공사 현장에 대한 불시점검

□ 공사자재 시료채취 후 품질검사 실시   ☞ 시험수수료 면제

점검 프로세스

점검대상 사전조사 (1월)		세부계획 수립 (2월)		불시점검/ 시료채취 (3~12월)		검사결과 통보 (품질지도과)		조치결과 통보 (발주청)

주요 점검사항

□ 굳지 않은 콘크리트에 관한 공기량, 슬럼프, 염화물 함량 등 시험

□ 철근, 벽돌, 블럭, 방수재, 각종 마감재 등 사용 자재의 적정 여부

□ 품질시험 및 검사의 이행 여부

점검 결과

기관별 점검결과

기관명	계	서울시		투자·출연기관			자치구
		도시기반 시설본부	상수도 사업본부	서울주택 도시공사	서울 교통공사	서울 시설공단
현장	126개소	59	3	24	16	1	23

시료채취 및 검사결과    ☞ 부적합 비율 : 3.6%

구분	계	락볼트	철근	레미콘	타일	벽돌	콘크리트 블록	인터 로킹	시멘트	방수 시트
계	139건
적 합	134건	2	104	4	13	2	1	3	4	1
부적합	5건	-	1	-	-	-	-	4	-	-

최근 5년간 점검실적 비교

□ 점검현장 현황

연도별	점검현장 수
2016	128개소
2017	142개소
2018	132개소
2019	124개소
2020	126개소

□ 시료채취 현황

연도별	시료채취 수
2016	257건
2017	245건
2018	186건
2019	173건
2020	139건

조치 결과

채취시료 품질검사결과 발주청 및 감리자(시공자)에 통보하여 관리토록 함

□ 적합 134건, 부적합 5건

※ 부적합 자재 현황

품명	부적합 내용	건수	조치결과
계		5건
철근콘크리용봉강	리브높이	1	부적합 자재 반출 등 조치
콘크리트인터로킹블록	휨강도	4

☞ 상세내용 붙임 참조

부적합 자재는 부서장 책임하에 현장 외로 반출하고, 신규 반입자재는 현장책임자가 공인시험기관 시험결과 확인 후 반입 조치

☞ 조치결과 1개월 이내 부서장 최종 확인 후 증빙서류 첨부하여 제출

KS자재의 경우 국가기술표준원 및 한국표준협회에 상·하반기 부적합자재 현황에 대하여 통보

Ⅲ		운영성과 및 개선방안

운영 성과

“불시검사제” 운영으로 관내 건설공사장 선제적·예방적 품질관리 효과

점검사례 축적으로 현장 내 불안 요소 도출 및 해법 제시 가능

공사 목적물에 대한 품질 개선 및 확보를 통해 우수한 인프라 구축

개선 방안

공정 및 자재 반입시기 등 정확한 파악으로 점검의 실효성을 높이고 발주부서와의 긴밀한 협조체계 구축 및 “건설알림이” 등 적극 활용

최근 시료채취 건 감소 및 검사실적 부진에 따른 대책으로 점검현장별 시료채취 품목 등을 확대하여 점검의 활성화 도모

부적합자재 사용 현장은 재점검을 실시하고, 부적합 판명 자재는 목록화하여 중점관리에 활용

Ⅳ		향후 계획

품질관리 현장확인 기동반점검 내실화

우리 시 건설현장의 건실한 품질관리를 위해 “불시검사제” 지속 운영

부적합 자재로 판명된 철근 및 콘크리트인터로킹블록을 중점점검 대상으로 관리하여 현장에 사례 전파 및 예방 지도

점검결과 DB 구축

현장확인 기동반 점검결과를 품질시험관리시스템(QMS)에 입력하여 품질관리 자료로 활용

붙임  1. 2020년 현장확인 기동반 점검결과 1부

2. 2020년 부적합 건설자재 현황 1부.