문서번호	시설관리과-12262
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
주세진	김성호	07/12 이태형

“오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

품질관리 계획서 검토 보고

(2021년 수유1동외 8개동 상수도공사)

2021.  7. 12.

북부수도사업소

(시설관리과)

품질관리 계획서 검토 보고

(2021년 수유1동외 8개동 상수도공사)

우리사업소에서 시행중인『2021년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』와 관련 계약업체인 ㈜알에스건설산업 대표 정태지로부터 품질관리 계획서가 제출되어 아래와 같이 검토하고 그 결과를 보고 드림.

공사현황

가. 공 사 명 : 2021년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : D=15~300mm, L=1,235m

다. 계약기간 : 2021. 4. 19. ~ 2022. 6. 30.

라. 도 급 비 : *********

마. 도 급 자 : ****************

관련근거

가. 건설기술진흥법 관련규정

- 품질시험계획수립 대상공사 범위(건설기술진흥법 제55조 동시행령 제89조)

· 총공사비가 5억 원 이상인 토목공사

· 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사

· 총공사비가 2억 원 이상인 전문공사

나. 품질시험계획의 내용(제89조 별표9)

- 공사개요, 시험계획 횟수, 시험시설, 건설기술인 배치계획

다. 품질관리 건설기술인 배치 기준(시행규칙 제50조)

- 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인(품질관리자)은 품질시험계획에 따라 그 업무를 수행하여야 함

- 연간단가계약 공사는 총공사비가 100억 원 미만으로 초급품질관리 대상공사에 해당(초급기술인 1인 이상 배치 의무)

대상공사 구분	공사규모	시험․검사장비	시험실 규 모	건설기술인
초급 품질관리 대상 공사	품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비 100억 원 이하인 건설공사	품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사 장비	20㎡ 이상	초급기술인 1명 이상

검토내용

가. 품질시험 계획

자 재 명 (공종)	시험 종목	시험계획 물량	시험빈도	시험 횟수	시 험 방 법
					관급 자재	성적서 대체	의뢰 시험	자체 시험
닥타일주철직관	KSD 4302, KSB 0802	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
닥타일이형관	KSD 4302, KSB 0802	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용고무	KSM 6613	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용철개	KSD6021, KSD4104	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용 밸브	KSD 6021, KSD 4104	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
철개고정장치	KSD 6021, KSD 4104	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
플랜지접합부속 (볼트, 너트)	KSB1010	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
주름마디 스테인리스강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KCW-2012-0424, KCW-2011-0043 에 준용	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
스테인리스강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KCW-2012-0424, KCW-2011-0043 에 준용	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
소켓(슬립인죠인트) 등 이형관	한국상하수도협회 단체표준인증 KCW-2011-0194, KCW-2012-0124 에 준용	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
새들분수전	한국상하수도협회 단체표준인증 KCW-2012-0186 에 준용	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
KP매커니컬 볼트너트	KSD4308	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
KP압륜 이탈방지압륜	KSB0802,KSB0805,KSD1652	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
KP볼트,너트 인장시험	SPS-KWWA-D111-2004	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
마찰접합용 고장력6각볼트세트	KSB1010	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
콘크리트용 잔골재(중사)	KSF2503 등	〃	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
환토재	KSF2502, KSF2504 등	〃	- 골재원별 - 재질 변화 별	1		*
포틀랜드시멘트	KSL5201	〃	- 제조회사별 - 300톤 마다	1		*
보도블록	KSF4419	〃	- 제조회사별 - 10,000개미만: 5개	1		*

나. 품질관리자 배치계획

- 성       명 : ***

- 등       급 : ********

- 기술자 자격 : 안전기능사경력증

- 건설공사 업무 수행기간 : **************************

다. 품질실험실 배치 계획 : 해당 없음*********

검토결과

가. 품질시험 계획서 검토

- 2021년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)의 특성을 감안하여 시험성적서 및 의뢰시험으로 대체 승인

나. 품질관리자 배치 검토

- 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항 별표 5

· 품질관리자 배치 : **

· 품질시험실 배치 : ***************

조치계획

가. 품질관리계획서 검토결과 적정하여 계약업체【(주)알에스건설산업 대표 정태지)】 및 건설관리기술자【(주)건양엔지니어링 대표 김종문】에게 통보하여 공사 품질관리에 만전을 기하고자 함.

- 건설관리기술자는 시공자가 품질시험계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 수시 확인(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제60조) 및 시공자가 품질시험계획에 따라 품질관리업무를 적정하게 수행 하는지 연 1회 이상 확인하여 보고 (서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제11조)

붙 임 : 품질시험 계획서 1부.  끝.