문서번호	수도자재관리센터-16367
결재일자	2021. 9. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
김진태		유준영	09/03 정임근
협조

공사용 자재 입고검사 결과 보고(대형78)

【(주)동광주철】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 09. 03.

수도자재관리센터

공사용 자재 입고검사 결과 보고

「이탈방지압륜 400mm 외 2종 구매(대형78)」 납품 건에 대한 입고검사 결과 임.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (수량)	계약금액 (원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
***************************	720*	***********	*********** (2021.09.20.)	*****

□ 입고내역 및 검사일자

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역		비고
					납품량 및 납품일(검사일자)	잔량
					9/2
대형78	*************	*****	개	190	190	0	-
		*****	개	370	370	0	-
		*****	개	160	160	0	-

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2021.9.2.(목)

○ 검 사 자 : 지방시설주사보 김진태

○ 검사내용 : 자체성적서 확인(정하중시험 등), 규격·외관검사, 중량검사, 볼트 및 고무링 치수 확인 등

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	단위	납품량	샘플량	규격· 중량 검사	기계적 성질	구상 화율	재료 시험	검사 결과
대형78	닥타일이형관, 이탈방지압륜	400mm	개	190	1	1	자체성적서	자체성적서	자체성적서		적합
		500mm	개	370	4	4	자체 및 공인 성적서	자체 및 공인 성적서	자체 및 공인 성적서		적합
		600mm	개	160	2	2	자체성적서	자체성적서	자체성적서		적합
	계			720	7	7	-	-	-			-

※ 고무링 및 볼트 수치확인결과(이탈방지압륜 접합 유무 등)적합 함.

○ 검사대상 품목에 대하여 규격·중량검사, 외관검사 등 직접 확인한 결과 적합함(검사표 첨부)

○ 자체성적서 확인한 결과 적합함.

○ 공인성적서 확인한 결과 적합함.(이탈방지압륜 500mm)

※ 시험성적서는 공인시험기관성적서와 시험장비를 갖추고 있는 제작사 또는 협력업체(주물, 고무링 등)의 자체시험성적서를 적정하게 분배하여 인정

□ 보고자 의견

○ 사회적 거리두기 4단계로 9월 5일 까지 연장됨에 따라 공장검수 대신 현장검수로 대체코자 함.

○ 검사품목에 대하여 규격·중량검사, 외관검사 등 확인결과 적합하며, 자체성적서 확인결과 이상이 없으므로 입고 처리코자 함.

붙임 : 1. 차수별 규격검사표

2. 차수별 현장검수사진

3. 자체성적서 및 공인성적서.  끝.