코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	보도공사 설계 및 시공 관련 주요 기준 준수 알림

1. 우리시에서는‘12.4월 보도공사에 대한 새로운 패러다임 전환을 위해 ‘보도블록 10계명’을 발표하고,‘사람중심 보행로 조성’을 위해 제도 개선 등 다각적인 노력을 해왔습니다.

2. 위와 관련‘보도공사 설계 및 시공 매뉴얼(ver 2.0)’등 보도공사시 이행해야할 주요사항을 알려드리오니 반드시 준수하여 쾌적하고 안전한 보행로 조성에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

(※ 자치구 도로과 등 주관부서에서는 공공 보도공사를 수반하는 사업 추진부서와 준수사항 공유)

가. 투수블록 설계 및 시공·유지관리 관련

1）(설계) 투수블록 시공 대상구간 선정 철저

→ 종단경사 5% 초과구간 및 띠녹지 등 투수성능 유지 미흡 구간은 지양

2）(설계) 줄눈모래 자재비 및 품질시험비 설계 반영 및 시공관리 철저

※ 소요비용 미 반영으로 인한 품질저하 요인 사전차단

3）(설계) 투수 기층재 품질시험 철저

→ 공극률 및 입도기준 준수

※ 일부 자치구에서 투수기층재가 아닌 혼합 기층재로 설계 및 시공하는 사례 상존

4）(시공) 반입자재 정품사용 및 품질관리 기준 철저준수

→ 투수블록 투수성(지속성) 시험 ： 반입 전(지속성시험), 반입 후(투수성 시험), 공사 완료 전(투수성 시험)

※ 투수지속성 시험기관 ： 서울시 품질시험소, KTR, KTI, KCL

→ 포장 줄눈재 입도시험 ： 반입 전, 반입 후(※ 기준：0.08mm체 통과량 1%이하)

→ 미끄럼 저항계수 시험 (BPN)

(보도블록) 경사도 2%이내 보도구간 40BPN, 턱낮춤 구간 등 45BPN ~ 50BPN

(경계석) 횡단보도 턱 낮춤 구간 경사석은 50BPN  ※버스정차대 경계석은 45BPN

→ 기타 품질시험은 ‘건설공사 품질관리업무지침(국토교통부, 2017.7) 준수

5）(기타) 시간경과에 따른 표면마모 등으로 인한 경계석 미끄럼 민원 발생시 품질시험을 통한 기준적합 여부 검토 등 조치

나. 보도 공사설계·계약 관련

1）(설계) 보도공사 설계시공 매뉴얼(ver2.0)(2020.12.)

→ 보도공사 설계 및 시공시 준수사항. ※ 주요내용 : 붙임2 참조

① 차량진출입로 주변 점자블록 추가

② 횡단보도 경사석 기울기 기준 준수에 따른 연장확대(1→2m)

③ 도로경계석 이탈 방지 기초 강화

④ 연속 선형블록 설치 규정 추가

⑤ 교통섬내 점자블록 설치방법 개선

2）(설계) 보도공사 설계 시 설계지도점검 실시.

→ 시도를 대상 실시설계 용역중인 보도공사 및 자치구에서 자체설계 중인 시비지원 보도공사 포함.

3）(설계) 건설표준품셈 적용

다. 보도 공사 관련 일반사항

1）‘건축공사 시 도로분야 일반 승인조건’반드시 준수.

→ 공공보도 정비를 수반하는 건축허가시 도로관련부서에서 본 승인조건 준수여부 검토.

2）건물 신축 및 개축을 인한 차량진출입로 설치 기준 준수

→ 보도횡단 차량출입시설 허가처리지침(서울시, 2020.12)

붙임 1. 보도공사 설계 시공 매뉴얼(ver 2.0) 1부. ☞자료실 바로가기

2. 보도공사 설계 시공 매뉴얼 주요 개선사항 1부.

3. 보도공사 표준 품셈 1부. ☞ 자료실 바로가기

4. 보도블록 10계명 이행서약제 및 현장설명서 1부. ☞ 자료실 바로가기

5. 건축허가시 도로분야 일반 승인조건 표준안(2020.2) 1부. ☞ 자료실 바로가기

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25,도시기반시설본부장(토목부장),서울주택도시공사 사장,서울교통공사사장,서울시설공단이사장
주무관	조시형		보도관리팀장	유은중		보행정책과장	02/23 代이기웅
협조자	주무관	양동혁
시행	보행정책과-2444	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길15 서소문청사1동 6층	/
전화	02-2133-2392		02-2133-1052	/	blockmania15@seoul.go.kr	/	대시민공개