문서번호	도로보수과-21431
결재일자	2022. 5. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
이장환		05/13
		엄기영
협조

『2022년 노후포장도로정비공사(성동1구역)외 3건』관련

관급자재 공급원 승인 검토

2022. 5.

성동도로사업소

(도로보수과)

『2022년 노후포장도로정비공사(성동1구역) 외 3건』관련

관급자재 공급원 승인 검토

『2022년 노후포장도로정비공사(성동1구역)외 3건』관련 관급자재(아스팔트콘크리트) 납품업체로부터 제출된 아스팔트콘크리트(WC-3,순환BB-2) 공급원 승인 요청건에 대하여 적정 여부를 검토하여 공사의 안정성 및 포장도로정비의 품질을 확보코자 함.

☞ 아스콘 공급원 승인요청: (주)호성(HS-*******01, '22.5.11.)

Ⅰ		계약내용

□ 계 약 명: 관급자재 구매(아스팔트 콘크리트)
□ 납품기한: 2022.12.31까지
□ 계 약 자: (주)호성-경서아스콘사업협동조합

□ 대상공사 및 관급(납품)자재 현황

품명(규격)	공사명	위	수량	비고
아스팔트콘크리트 (표층용, WC-3, 가열, 1등급)	2022년 노후포장도로정비공사 (성동1구역)	톤	2,772
	2022년 포장도로 긴급복구공사	톤	96
아스팔트콘크리트 (기층용, BB-2, 순환, 3등급)	2022년 노후포장도로정비공사 (성동1구역)	톤	3,000
	2022년 포장도로 굴착복구공사	톤	1,222
	2022년 노후포장도로정비공사 (성동2구역)	톤	400
	2022년 포장도로 긴급복구공사	톤	24

Ⅱ		검토내용

□ 2022년 노후포장도로정비공사(성동1구역) 외 3건 공사에 소요되는 관급자재 아스팔트콘크리트(WC-3, 순환BB-2)에 대하여

□ 아스팔트콘크리트 혼합물 품질보증시험 및 아스콘플랜트사 생산능력 등에 대하여 적정성 등을 검토코자 함.

➊ 아스팔트 콘크리트 혼합물 품질시험 결과

□ 혼합물 규격 : WC-3(표층용,1등급)

시험항목		기준값	시험결과	적합여부		비고
				적 합	부적합
아스팔트 콘크리트 혼합물	공극율(%)	3~6	*	○
	포화도(%)	65~80	**	○
	마샬안정도(N)	7,500이상	******	○
	흐름값(1/100㎝)	20~40	**	○
	이론최대밀도(g/㎠)	-	*****	-
	동적안정도(회/mm)	750이상	*****	○
	실측밀도(g/㎤)	-	*****	-
	인장강도비(TSR)	0.8이상	****	○
	입 도	각 체 잔류율		○

□ 혼합물 규격 : 순환BB-2(기층용,3등급)

시험항목		기준값	시험결과	적합여부		비고
				적 합	부적합
아스팔트 콘크리트 혼합물	공극율(%)	4~6	***	○
	포화도(%)	60~75	**	○
	마샬안정도(N)	3,500이상	******	○
	흐름값(1/100㎝)	10~40	**	○
	이론최대밀도(g/㎠)	-	*****	-
	실측밀도(g/㎤)	-	*****	-
	물질안전보건자료(MSDS)	-		○
	입 도	각 체 잔류율		○

※ 「서울시 아스팔트콘크리트 유지보수공사 시방서」품질관리 기준에 의거하여 서울시 품질시험소 자재시험결과 임.

➋ 아스콘 플랜트사 검토사항

□ 납품업체:(주)호성

점검사항	공급원서류		적합여부		비고
			적 합	부적합
공장등록증명서	*******************	첨부	○
생산능력 (아스팔트 혼합물)	************	첨부	○
제조/검사 설비 교정성적서	**	첨부	○
납세증명서(국세)	**	첨부	○
지방세 납세증명서	**	첨부	○
납품실적서	************	첨부	○
인증서	****************	첨부	○

Ⅲ		검토결과

□ 아스팔트콘크리트 납품사로부터 제출된 자재공급원(WC-3, 순환BB-2) 승인 요청사항에 대하여 관련규정에 따라 검토한 결과,

□ 아스팔트콘크리트 혼합물(WC-3, 순환BB-2), 아스콘 플랜트사 점검사항 등이 적정하게 제출되었음.

Ⅳ		조치계획

□ 아스콘 납품업체〔(주)호성〕에서 제출한 자재공급원 승인요청건에 대해서는 적정하게 제출되었기에 승인 통보코자 함.

붙임  1. 아스콘 공급원 승인 요청 1부(별도)

2. 서울시 품질시험소 시험서 1부.  끝.