문서번호	토질재료시험과-20285
결재일자	2022. 5. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		토질재료시험과장		품질시험소장
윤영상		조용상		05/26
				代김하년
협 조
	주무관				오화철
	주무관				장국현
	주무관				심규진

2022년 건설 및 건자재(01.016)

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고

2022. 5.

품질시험소

토질재료시험과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022 건설 및 건자재(01.016)

시험자間 비교숙련도 시험결과 보고

품질시험소 품질절차서의 품질보증절차에 따른 품질보증계획 및 KS Q ISO/IEC 17025 숙련도시험 운영기준과 관련 토질 및 관련제품에 대한 시험자 간 비교시험 실시결과 보고임.

□ 관련근거

ㅇ KOLAS 품질절차서 SQIO-QP-14 [결과의 유효성 보장 절차서]

ㅇ 토질재료시험과-563호(2022.3.16.) [2022년도 연간 품질보증계획]

□ 비교시험 개요

ㅇ 시험품목 : 흙

ㅇ 시험항목 : 흙입자 밀도

ㅇ 시 험 자 : ******************

ㅇ 시험기간 : 2022. 5. 16 ~ 5.20

□ 시험방법

ㅇ KS F 2308 : 2021 흙입자의 밀도시험

ㅇ 시험요원별로 동일시료 3회 시험실시

□ 비교시험 측정결과

시험항목	구 분	***	***	***	***
흙 밀도 (g/㎤)	1	2.629	2.630	2.633	2.629
	2	2.633	2.628	2.632	2.633
	3	2.627	2.628	2.626	2.632
	합 계	7.889	7.886	7.891	7.894
	평 균	2.630	2.629	2.630	2.631
	최소값	2.627	2.628	2.626	2.629
	최대값	2.633	2.630	2.633	2.633

□ 통계처리 결과 – 수행도 평가

① 평가방법[One-Way ANOVA(F-검정). 유의수준 5%]

KS A ISO 5725-2에 따라 측정결과의 일치성과 이상치(Cochran 및 Grubbs 검정)에 대한 조사를 실시한 후, One-Way ANOVA(F-검정)을 실시함

- Cochran의 검정 통계량

[eqn: C= {S _{max} ^{2}} over {sum _{i=1} ^{P} S _{i} ^{2}}]   여기서 S2max은 p개의 표준편차 중 최대치이다.

- Grubbs의 검정 통계량

[eqn: G _{P} =(X _{P} - {bar{X)}} ``/``S]

[eqn: G _{1} =( {bar{X}} -X _{1} )``/``S]

구 분	Cochran의 검정	Grubbs의 검정
정 상	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` LEQ C _{````(0.05,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` LEQ G _{````(0.05,``P)}]
5 % 이상치	[eqn: C _{````(0.05,``P,``n)} PREC LEFT | C RIGHT | ` PREC C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: G _{````(0.05,``P)} PREC LEFT | G RIGHT | ` PREC G _{````(0.01,``P)}]
1 % 이상치	[eqn: LEFT | C RIGHT | ` GEQ C _{````(0.01,``P,``n)}]	[eqn: LEFT | G RIGHT | ` GEQ G _{````(0.01,``P)}]

② KS A ISO 5725-2에 의한 분석(시험자간 시험결과값 통계 분석)

시험항목	구 분	***	***	***	***
흙 밀도 (g/㎤)	1	2.629	2.630	2.633	2.629
	2	2.633	2.628	2.632	2.633
	3	2.627	2.628	2.626	2.632
	합 계	7.889	7.886	7.891	7.894
	평 균	2.630	2.629	2.630	2.631
	표준편차	0.003 055	0.001 155	0.003 786	0.002 082
	분 산	0.000 009 3	0.000 001 3	0.000 014 3	0.000 004 3

□ 시험자간 비교숙련도 시험평가

① 검정통계량

- Cochran의 검정통계량 : 정상

항 목	결 과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	[eqn: LEFT | C RIGHT |] = 0.590	C1 = 0.864	1%
		C5 = 0.768	5%

▪C통계량이 유의수준 5%에서의 기각치 C5보다 작으므로 정상으로 판단함

- Grubbs의 검정통계량 : 정상

항 목	결 과 값	기각한계치	유의수준
검정통계량	[eqn: LEFT | G RIGHT |] = 1.225	G1 = 1.496	1%
		G5 = 1.481	5%

▪G통계량이 유의수준 5%에서의 기각치 G5보다 작으므로 정상으로 판단함

② 수행도 평가 (One-Way ANOVA)

변동요인	제곱합	자유도	제곱평균	F 비	P-값	F 기각치
처 리	0.000 011	3	0.000 004	0.515	0.683	4.066
잔 차	0.000 058	8	0.000 007	-	-	-
계	0.000 070	11	-	-	-	-

▪ F 비 〈 F기각치 : 만족

▪ P-값 〉 0.05 : 만족

□ 결 론 : 만족(적합)

가. 시험자간 비교시험을 통계적으로 분석한 결과, 4명의 시험실무자가 실시한 흙입자의 밀도시험에 대한 검정 통계량이 기각한계치 보다 작고, ANOVA 분석결과 F비(=0.515)가 F기각치(=4.066)를 초과하지 않아 4명의 시험실무자가 실시한 시험결과에 대해 통계적으로 유의미한 차이가 없다고 판단됨.

나. 비교시험 결과에 따른 시험자의 측정불확도

시 험 자	시험결과 및 불확도 표현
*****	(2.630 ± 0.007) g/㎤ (신뢰수준 약 95%, k=2)
*****	(2.629 ± 0.005) g/㎤ (신뢰수준 약 95%, k=2)
*****	(2.630 ± 0.008) g/㎤ (신뢰수준 95%, k=2.36)
*****	(2.631 ± 0.006) g/㎤ (신뢰수준 약 95%, k=2)

붙임   1. 측정불확도 평가보고서(비교시험) 1부.

2. 통계분석 - 직원간 비교시험-흙밀도 1부.

3. Raw Data 측정값 1부.

4. 교정성적서(OHAUS 전기식 지시저울 1 100 g, 0.001 g) 1부.

5. 교정성적서(휴대용온습도계-sato HIGESTⅡ) 1부.  끝.