문서번호	도로보수과-23873
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정남현		오재영	07/14
			김용제
협조

2022년 노후포장도로 정비(강서1,2구역) 노면표시공사 시험시공 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

강서도로사업소

(도로보수과)

2022년 노후포장도로 정비(강서 1, 2구역) 노면표시공사 시험시공 계획보고

‘22년 노후포장도로(강서 1,2구역) 노면표시 도색업체의 공사수행 능력 및 품질평가 등 사업효과를 극대화하기 위해 시험시공 계획을 보고드림.

□ 사업개요

사 업 명	사업기간	시공업체	도 급 액	비고
2022년 노후포장도로정비 강서1구역 노면표시공사	*********** **********	********	*********
2022년 노후포장도로정비 강서2구역 노면표시공사	*********** **********	*******	*********

□ 장비점검 및 시험시공 개요

○ 일    시 : ***********************

○ 장비점검 및 시험시공 위치

- *********

○ 사용재료

- 상온경화형 노면표지용 도료(KSM6080 5종) 백·황색(P7)

- 융착식 노면표지용 도료(KSM6080 4종) 백·황색(P4)

○ 참여인원

- 발주처 : 업무담당(강서 1,2구역)

- 감리사 : ㈜건양엔지니어링 감리원 2명

- 시공사 : *********************************

- 도료 생산업체 : ****************************

□ 시험시공 내용

○ 장비 및 사용자재, 시공과정 점검

- 시공장비 : 용해차량(4종), 차선도색차량(4종,5종/수동식 라인마커 포함), 집진장착기, 기타 안전용품 등

- 시공점검 :

· 정지 시 페인트 및 유리알 토출량 시험

· 주행 시 페인트 및 유리알 토출량 시험

· 시공시 관리기준에 의한 품질관리(재료 토출압력, 장비 주행속도) 등

○ 재귀반사 휘도 측정

- 공사설명서에 의거 시험시공시 재귀반사성능 측정

- 시공 후 7일경과 후 7일 이내 측정(서울시 품질기준)

□ 향후 계획

○ 시험시공에 따라 시공속도, 페인트 및 유리알 분사압력을 결정되면 표준시공 상태로 설정하고 재귀반사 휘도측정결과 보고후 계약내용 및 공사설명서(시방기준)에 따라 공사 작업지시하고자 함.

붙 임 : 시험시공 계획서 각 1부. 끝.