문서번호	시설보수과-28267
결재일자	2022. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
민병하		이화신	12/27
			이도헌
협 조
	주무관			조병철
	주무관			이영택
	주무관			김영현
	주무관			송준행

2022년 도로시설물 정밀안전점검 완료 보고

[녹천교 등 14개시설 정밀안전점검 및 실태조사 용역]

2022. 12.

북부도로사업소

(시설보수과)

2022년 도로시설물 정밀안전점검 완료 보고

『녹천교 등 14개 시설 정밀안전점검 및 실태조사용역』

우리 사업소에서 추진한『녹천교 등 14개 시설 정밀안전점검 및 실태조사용역』 에 대하여 완료하고 보고 드림.

관련근거

❍ 2022년 정밀안전점검용역 추진계획(시설보수과-502호, 2022. 1. 20.)

용역개요

❍ 용 역 명 : 녹천교 등 14개 시설 정밀안전점검 및 실태조사용역

시설명	위치	구조형식	폭(B)	연장(L)	준공년도	비고
녹천교	노원구 상계동 770-5	PF	31.5m	130m	1988	2종
방학교	도봉구 방학동 678 ~창동 746	RCB	42m	15m	1998	종외
우이3교	강북구 번동 388-1	PF	25m	50m	1982
도봉1교	도봉구 도봉동 628	RCH	25m	60m	1987
세검1교	종로구 홍지동 92	RA	25m	35m	2003
배오개다리	종로 예지 189~중구 주교 99	SPG	25.5m	23m	2005
새벽다리	종로 예지 296~중구 주교 45	SPG	10m	23m	2005
나래교	종로5가 321~중구 당산 19	AR	6m	23m	2005
버들다리	종로5가 319 ~ 을지로6가 17	PSCRA	17m	23m	2005
오간수교	동대문 창신 444~청계7가 217	RA+PF	60m	23m	2005
맑은내다리	동대문 창신 430~청계7가 213	AR	13.5m	27m	2005
영도교	동대문 숭인 234~성동 황학8	IPCG	26.2m	30m	2005
문이교	도봉구 쌍문동 494-21	RA	20m	17m	1995
빨래골교	강북구 수유동 486	STB	18m	116m	2001

❍ 용역기간 : 2022. 6. 10. ~ 2023. 2. 4.

❍ 용 역 비 : 277백만원

❍ 용 역 사 : ㈜한국구조물안전연구원 외 1사

❍ 대상시설 (교량13개, 고가차도 1개 시설)

추진경위

❍ '22. 06. 10.   : 용역착수

❍ '22. 07. 01.   : 착수보고

❍ '22. 07. ~ 10. : 외관조사 및 내구성시험조사

❍ '22. 10. 20.   : 중간보고

❍ '22. 12. 12.   : 최종보고

❍ '22. 12. 26.   : 준공계 접수

용역결과

❍ 결과요약

시설명	주요 점검결과	상태등급
녹천교	∙ 바닥판 전반적인 표면열화 → 공용년수증가에 의한 보수재 표면열화 ∙ 보도부신축이음장치 : A1, A2모두 단차있음(A1: 3㎜, A2: 10㎜) ∙ A1,A2 신축이음부하부 전체 누수 ∙ A1,S3바닥판철근노출 : 철근방청단면보수필요	B
방학교	∙ 시급한 보수가 필요한 손상없음 ∙ S3상부슬래브 누수/백태는 상부 방수층 손상에의한 것으로 추정됨	B
우이3교	∙ P1교각 침식 → 진행성은 없음 ∙ 기 점검결과과 비교 시 유사한 손상으로 일부 손상 증가	B
도봉1교	∙ 바닥판 누수, 교대 누수 및백태, 녹물 등에 의한 추가 손상 부분 발생 ∙ 교대, 슬래브 단부 파손 : 가동여유량 부족	B
세검1교	∙ A2신축이음부(보도부)단차(15㎜) → 향후 변위발생여부 주의관찰 ∙ 받침장치사이드블럭부식 확인(탈락된개소도 있음), 받침 플레이트 부식 ∙ 교면포장 불량율 10%이상(망상균열 등)으로 전면 재포장 실시요구	B
배오개다리	∙ 거더, 바닥판부식 → 손상 면적 소폭 확대 ∙ 교면포장 불량율 10%이상(균열,망상균열등)으로 전면 재포장 실시요구	B
새벽다리	∙ 누수 등으로 인한 백태, 강재부식 손상 소폭 증가 확인	B
나래교	∙ 강화유리 단차 조사됨(실리콘열화 등으로 인함) → 누수 원인 ∙ 교량 중앙 강화유리부 주변 강재 부식 집중됨 → 강화유리 접합부 수밀 코킹	B
버들다리	∙ 구조적으로 문제가 될 만한 손상, 결함은 없음	B
오간수교	∙ A1 누수 조사됨,유도배수판누수확인 → 유도배수판교체 필요 ∙ 거더 G3 파손→손상 진전 없음 ∙ 받침장치플레이트 부식전 개소에서 조사됨 → 보수 필요(재도장)	B
맑은내다리	∙ 바닥판누수로인한 바닥판부식손상 소폭 증가(방수층시공이 필요함) ∙ 배수구 주변 강재부식,받침장치전 개소 부식확인(경미)	B
영도교	∙ 교대 마감재 파손, 식생활착 면적 증가 확인 ∙ 교면포장 국부적인 물고임 확인 → 지속적인 주의관찰 필요	B
문이교	∙ 구조적으로 문제가 될 만한 손상, 결함은 없음	B
빨래골교	∙ 신축이음 하부 손상 → 바닥판철근노출, 강재부식, 받침장치 부식 ∙ 교량경사로 인해 신축이음부로 누수된 우수 거더유입	B

시 설 명	녹천교	시 설 명	세검1교	시 설 명	배오개다리	시 설 명	빨래골교
내 용	보수재 표면열화	내 용	교면 소성변형	내 용	바닥판 부식	내 용	신축이음 하부누수

❍ 주요 손상 사진

❍ 시설물 상태평가 결과

- 유지등급 : B등급(2020) → B등급(2022)

❍ 시설물별 손상내용

- 구조적으로 중대한 결함사항은 없으나, 노후 및 손상된 시설물에 대해 보수 필요

조치계획

❍ 상기 용역 결과에 따른 지적사항은 공용성 증대하기 위해 『도로시설물 보수·보강 우선순위 선정기준』(도로시설과,2014)에 따라 부서 검토 후 내년도 일상유지보수 및 단일공사를 통해 조치

❍ 『녹천교 등 14개 시설 정밀안전점검 및 실태조사용역』에 대해 준공 처리

❍ '23년 1월 중 시설물종합관리시스템(FMS) 및 기반시설관리시스템 입력

붙임  1. 최종보고 자문의견 조치결과 1부.

2. 각 시설별 종합보고서 등 (※별도첨부) 1부.  끝.