문서번호	도로관리과-6723
결재일자	2023. 10. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장계획팀장	도로관리과장
이용호		백종은	10/24
			김만호
협조
	포장사업팀장		박상위

2023년도 하반기 노면표시 정기점검 계획

2023. 10. 24.(화)

재 난 안 전 관 리 실

(도로관리과)

2023년도 하반기 노면표시 정기점검 계획

2023년 하반기 도로 노면표시 정기점검을 통해 서울시 노면표시 품질 확인 및 향상을 도모하고자 함

□ 점검개요

ㅇ 점검목적 : 최근 시공한 노면표시에 대한 품질 확인 및 확보를 위함

ㅇ 점검기간 : ************************

ㅇ 점검대상 : *******************************

- ************************************

- ************************************

*******************************

ㅇ 점 검 자 : 도로관리과 및 도로사업소 담당, 감리원

구 분	도로관리과	도로사업소	비 고
***********	******************	******* ***********
***********	******************
***********	******************

ㅇ 점검내용

- 재귀반사성능 점검

· 재귀반사성능 측정(건조, 습윤 측정) : 휴대용 재귀반사 측정장비(Portable) 활용, 서울시 하자관리 기준(차선별 1㎞당 2개소)에 따라 측정하여 이 중 90% 이상 기준치 이상일 경우 합격으로 하며, 미달일 경우 재시공 조치

- 외관상태 점검

· 노면표시 도료(균질도, 균열, 오염 등) 및 유리알(살포량, 탈락, 함침률 등)의 전반적인 시공상태를 육안 점검 후 점검자 판단에 따라 재시공 또는 시정 조치

재귀반사성능 기준

◎ 재귀반사성능 기준

< 상온경화형(5종) >

구 분		최소 재귀반사성능(mcd/㎡/lx)				두께
		백색	황색	청색	적색
설치기준	설 치 시	420	260	168	80	5종 0.6mm
	1년 이내	240	150	80	46
관리기준	젖은노면	100	70	40	23
	우 천 시	60	40	-	-

※ ’22년도 5종 준공현장은 융착식 기준 적용

< 융착식(4종) >

구 분		최소 재귀반사성능(mcd/㎡/lx)				두께
		백색	황색	청색	적색
설치기준	설 치 시	240	150	80	46	4종 2.0mm
관리기준	젖은노면	100	70	40	23
	우 천 시	60	40	-	-

※ 젖은노면(습윤시) 재귀반사성능은 유럽표준(EN 1436)에 따라 측정

☞ 유럽표준(EN 1436) : 노면에서 약 30cm의 높이에서 최소 3리터의 맑은 물을 쏟아부어 측정 부위의 노면을 젖도록 하여 60±5초 경과 후 측정

※ 휴대용 재귀반사 측정장비(Portable)

□ 행정사항

ㅇ 경미한 사항은 현장에서 시정 조치

ㅇ 행정처분

- 재귀반사성능, 시공기준 미달 시 재시공 조치

- 중대한 하자 발생 시 부실시공 업체 및 건설사업관리 업체에 대한 벌점 부과

ㅇ 점검결과 도로사업소 성과평가에 반영 예정(감점)

□ 향후일정

ㅇ '23. 10. : 점검계획 알림(市→도로사업소)

ㅇ '23. 10. ~ 11. : 하반기 노면표시 정기점검 및 결과 보고

붙 임  노면표시 점검표 및 점검항목 1부.  끝.