문서번호	도로관리과-10084
결재일자	2023. 12. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		포장계획팀장	도로관리과장
이용호		代김태우	12/18
			김만호
협조

’23년 하반기 노면표시 합동점검 결과 보고

2023. 12.

재 난 안 전 관 리 실

(도로관리과)

’23년 하반기 노면표시 합동점검 결과 보고

노면표시 재귀반사성능, 시공상태 등 품질관리 실태 점검결과 및 지적사항에 대한 조치계획을 보고드림

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : 2023.10.26.(목) ~ 12.06.(수)

ㅇ 점 검 자 : 도로관리과 및 도로사업소 담당, 감리원 등

ㅇ 점검대상 : 총 30개소(사업소별 4~6개소)

- 재귀반사성능 점검 : 2022년 준공현장 및 2023년 시공 현장

※ 서울시설공단 관리구간(자동차전용도로) 자체 점검 시행

□ 주요 점검내용

ㅇ 재귀반사성능 점검

재귀반사성능 기준

◎ 재귀반사성능 기준

⑴ 상온경화형(5종)

구 분		최소 재귀반사성능(mcd/㎡/lx)				비 고
		백색	황색	청색	적색
설치기준	설치시	420	260	168	80	두께 0.6mm
	1년이내	240	150	80	46
관리기준	젖은노면	100	70	40	23
	우천시	60	40	-	-

⑵ 융착식(4종)

구 분		최소 재귀반사성능(mcd/㎡/lx)				비 고
		백색	황색	청색	적색
설치기준	설치시	240	150	80	46	두께 2.0mm
관리기준	젖은노면	100	70	40	23
	우천시	60	40	-	-

※ 젖은노면(습윤시) 재귀반사성능은 유럽표준(EN 1436)에 따라 측정

☞ 유럽표준(EN 1436) : 노면에서 약 30cm의 높이에서 최소 3리터의 맑은 물을 쏟아부어 측정 부위의 노면을 젖도록 하여 60±5초 경과 후 측정

□ 합동점검 결과

ㅇ 총  평

- 기존 차선(4종 도료+1호 유리알)은 습윤 시 재귀반사성능 기준을 불만족하므로, 건조 시 성능 및 표면상태 확인 등을 통한 별도 관리기준 수립 필요

※ ’23년부터 기존 차선은 문자‧기호 및 횡단보도에만 설치(LED 표지병 병행)

- 고성능 차선(5종 도료+2호 유리알)은 전반적으로 양호하였으나, 일부 성능 미달 구간은 재도색 조치 예정

문자·기호	차선(건조상태)	차선(습윤상태)

ㅇ 점검결과

- 준공현장(’22년 준공) : 15개소 중 3개소 불합격 (서부 1개소, 북부 2개소)

- 시공현장(’23년 시공) : 15개소 중 3개소 불합격 (북부 1개소, 성동 2개소)

구 분	점검 개소			재시공 개소	비 고
	계	준공현장	시공현장
동부	6	3	3	-
서부	4	2	2	1
남부	4	2	2	-
북부	4	2	2	3
성동	6	3	3	2
강서	6	3	3	-
계	30	15	15	6

ㅇ 재시공 대상

구분	발주처	시공사	공사구간	점검결과	비고
1	**** ***	******	**** *******************	*** ****	*******
2	**** ***	***** ***	*** ******************	*** ****	*******
3		*****	******* ****************	*** ****	*******
4			*** ***********
5	**** ***	*** *****	********	****** ****	*******
6		*******	**** **************	*** ****	*******

□ 조치계획

ㅇ 노면표시 공사 점검결과 재귀반사성능 기준치 이하에 대해서 해당 기관에 재시공 조치 통보

- ’23. 12. : 해당기관 재시공 완료 및 정비결과(전‧중‧후 사진) 제출

※ 재시공 대상 구간에 추후 재귀반사성능값이 기준치 이하로 재지적 시 시공사와 건설사업관리업체에 대해 부실벌점 부과 등 행정조치 예정

※ 결과에 대해 이의를 제기할 경우 불합격 구간에 대해 1회에 한하여 재측정할 수 있으며, 해당 업체와 합동으로 재측정을 시행

ㅇ 점검결과 지적사항 자료 수집 및 교육자료 활용

ㅇ 도로사업소 성과평가 반영 예정

붙임  노면표시 재귀반사성능 점검결과 1식.  끝.