문서번호	수도자재관리센터-2999
결재일자	2024. 2. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
박승주	성낙규	02/21
		홍영전

순환아스콘 시료채취 및 품질시험 입회 보고(1분기)

2024. 2.

수 도 자 재 관 리 센 터

공 사 자 재 관 리 팀

순환아스콘 시료채취 및 품질시험 입회 보고(1분기)

순환아스콘 생산․납품 업체를 방문하여 품질시험용 시료채취 및 공인기관 의뢰과정을 입회하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		출 장 개 요

□ 장   소: ******************************

************************

□ 일   자: 2024. 2. 21.(수)

□ 출 장 자: 시설9급 박승주

□ 내   용: 순환아스콘 시험시료 채취 및 공인기관 의뢰 입회

Ⅱ		계 약 현 황

□ 건    명: 2024년 순환아스콘(BB-2, 가열, 3등급) 연간단가계약

□ 계약업체: ******************

□ 계약기간: 2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.

□ 계약금액: ***************

□ 계약물량: **********************

□ 2023년 4분기 시험성적 결과 적합 (*******************)

Ⅲ		출 장 내 용

□ 시험시료 채취

- 제1공장에서 생산한 순환아스콘의 온도측정

- 다짐하여 제작한 시험용 공시체 6개 및 순환아스콘 시료 채취

□ 공시체 및 시료 시험의뢰

- 시험항목: 공극률, 입도, 포화도, 간접인장강도 등

Ⅳ		출 장 결 과

□ 순환아스콘의 온도는 160℃ 이상으로 아스팔트 혼합물 생산에 적합

□ 1분기 시험성적서 발급예정일: 24.3.22.(1개월 이상 소요)

붙임 1. 시료채취 및 시험의뢰 사진 1부.

2. 2023년 4분기 시험성적서 및 2024년 1분기 접수증 각 1부.  끝.