주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-6039			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						김윤심	박행종	04/17
결재일자		2024. 4. 17.
공개여부		부분공개(6)						이경훈
					협조
CU********6*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 4월 16일(화요일)

□ 일반현황

*******	*************	******	*******************************************
******	***	*****	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	다가구주택(174.15㎡. 5가구)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 수질검사

촬영위치 : 보일러실

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.13	mg/L	0.39	NTU	mg/L	-	-

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

- 내부 부식상태 : 아연도강관으로 부식진행중(90년 12월 준공)

ㆍ단면 축소율 확인하고자 하였으나,배관이 부식되어 누수

위험으로 확인 불가

조사의견 : 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 상담내용

- 해당 다가구주택은 전체 5가구 중 1가구(201호)에서만 수시로 녹물이 출수되어 컨설팅을 접수

- 현장방문을 통해 전체 5가구의 내시경 진단이 가능한 모든 관을 확인하였으나,

녹물이 출수되는 1가구(201호)에서만 비내식성관(아연도강관) 확인.

○ 조치의견

- 내식성관으로 기개량된 4가구를 제외한 1가구(201호)의 모든 내식성관(아연도강관) 즉시 교체

붙임 현장방문사진 1부  끝.