아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울특별시품질시험소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	품질시험 결과 통보 (서대문 농아인복지관 별관 건립공사)

1. 「서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」제12조 (품질관리 현장     확인 기동반 운영) 관련한 내용입니다.

2. 귀 기관에서 의뢰하여 2024. 4. 18.(목) 실시한 ‘서대문 농아인복지관 별관 건립공사’의 기동반점검과 관련하여, 점검 시 채취한 시료에 대한 품질시험결과 다음과 같이 "부적합" 사항이 발생되었음을 알려드립니다.

3. 관련 내용을 검토하시어 품질기준 미달 자재는 즉시 사용을 중지하시고 현장 외로 반출(반출사진, 수불부 정리 등) 등 필요한 조치를 하시기 바라며, 반출에 따라 새로 반입되는 자재는 공인시험기관의 시험성적서 확인 후 사용하시기 바랍니다.

4. 아울러 품질기준 미달 자재에 대해서는 관련사항(생산업체명, 주소, KS인증번호 포함 등) 및 부적합 자재 조치사항을 2024.5.27.(월)까지 우리 시험소로 회신하여 주시기 바랍니다.

5. 건설기술 진흥법 제53조(건설공사 등의 부실측정) 및 동법 시행령 제87조에 의거 기준을 충족하지 못하는 불량자재 반입 등 부실공사가 우려될 경우 벌점 부과 등 필요한 조치를 취할 수 있으며, 벌점 부과 시 우리 시험소에도 알려주시기 바랍니다.(※행정사무감사 지적사항 : 부적합 자재 조치 시 벌점부과)

다     음   -

가. 시 료 명: 콘크리트벽돌_(2종, 190×90×57)

나. 시험방법: KS F 4004

다. 시험결과: 붙임 성적서 참조

- 시험기준 부적합 내용 : 흡수율

붙임  시험성적서 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
주무관	전혜령		품질지도과장	04/26
代장국현
협조자
시행	품질지도과-456	(	2024. 4. 26.	)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-513-4631	/전송	02-513-4638	/	excelsis@seoul.go.kr	/	부분공개(5)