옥내급수관 진단 상담 보고서-서초 23(102호)
접수번호		현장민원과-6120			결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
보존기간
						최명은	정웅	04/26
결재일자		2024. 4. 26.
공개여부		부분공개(6)						남미라
					협조
CU********6*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년  04월  25일  수요일

□ 일반현황

고객접수번호	*************	위 치	**************************************************************
신청자 성명	***	연 락 처	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	*********

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
	mg/L		NTU	mg/L	-	-

○ 점검사항 (연립주택)

건 물					배 관
용도	준공년도	층수 (지상/지하)	세대수	전용면적 (㎡)	구경	재질		출수 상태	배관교체주원인	보수 이력
연립주택	1982	3/1	1	58.56	15	아연도강관		불량	녹물	없음
수압 (kg/㎠)	계량기 상태		물탱크		급수 방식	발생빈도		진단 결과	공사비지원 대상여부 (가능, 불가)
	배관	위치	유무	위치		녹물	누수
2.0	구리관, 강관	바닥	없음	-	직접	있음	없음	불량	지원가능

○ 2차진단(정밀진단)

- 사진판독 및 육안진단

ㆍ내부 부식상태 : 불량

ㆍ부식생성물 발생으로 인한 단면 축소율 :

ㆍ조사의견 : 1) 계량기배관 촬영결과 :

- 비내식성관(아연도 강관)

- 마당에 있는 계량기함에서 보이는 세대배관은 구리관이나 건물로 인입되는                           부분에서 구리관과 아연도강관이 연결된 부위 확인

1) 촬영위치 : 계량기배관

2) 촬영위치 : 지하 천정 수평배관

2) 지하 천정 수평배관 촬영결과 :

- 비내식성관(아연도 강관)

- 급수관 교체하는 세대는 102호이므로, 지하실 천정에서 해당 세대 수평배관이 아연도강관임을                         확인 하였고, 수평배관에서 연결된 화장실배관은 PB로 부분 교체 됨.

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로                                            노후급수관을 교체하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선.  끝.