주택 내 녹에 취약한 급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-10708			결재	주무관	주무관	현장민원과장
보존기간
						김윤심	박행종	07/08
결재일자		2024. 7. 8.
공개여부		부분공개(6)						임병선
					협조
CU********8*******A12***************E0510-1

공개내용

□ 상담일시 : 2024년 7월 8일(월요일)

□ 일반현황

*******	*************	******	*********************************************************
******	***	*****	*************
계량기 구경	15mm	건 물 명	다가구주택(194.94㎡ 5가구)

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

촬영위치 : 싱크대(인입관)

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.13	mg/L	0.26	NTU	mg/L	-	-

○ 2차진단(정밀진단)

- 준공년도: 1991년 1월

- 내시경진단: 배관이 부식되어 누수 위험으로 확인 불가

- 조사의견: 싱크대 인입관 및 육안으로 확인 가능한 옥내

배관이 비내식성관(아연도강관)으로 확인

○ 3차진단: 미실시(비내식성관으로 판단되어 불필요)

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내

- 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로 노후급수관을 교체 또는 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 평가의견 : 비내식성관(아연도강관)으로 교체 필요

※ 수용가의 반응: 노후급수관을 내식성관으로 즉시 교체 예정.

붙임  1.  현장방문사진 1부.

2.  건축물대장 1부.  끝.