품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 고덕주공3단지아파트주택재건축정비사업                  점검일 : 2018.05.10 ~ 05.11

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2018년 교육훈련 운영 계획 중 공통교육에 법적 정기교육(품질, 안전, 환경)을 추가하고 교육 구분은 직무, 협력업체, 공통교육으로 순서에 맞게 나누어 재 작성하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서에 주요 자재의 범위(건축, 토목, 기계설비, 전기 등)를 추가하여 개정관리 하시기 바람. ◦ 제작품을 포함한 주요 자재의 공장 점검이 적기에 이루어질 수 있도록 2018년도 공장 점검 계획을 보완하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ De watering 공사 - 수위조절 Level에 대한 내용을 시방서에 언급하고 - 수위 Level의 관리에 대한 사항을 유지관리 매뉴얼에 언급하시기 바람. ◦ 장마대비 수방공사 - 현재 외부 되메우기 공간 등에 대한 수방준비에 철저를 기하고, 외부 되메우기에 의한 편토압이 발생할 수 있음으로 그에 대한 구조검토 바람. ◦ 1절로 구성된 PC 기둥의 중간부에 상세는 철근으로 상부하중을 견디어야 함으로 철근의 굽힘 현상 여부를 매 기둥마다 확인하시기 바람. ◦ 계단실 절곡부 철근 배근은 구조일반사항에 맞게 조정하시기 바람. ◦ 335동 지하주차장 Roof Con’c 타설의 문제가 될수있는 밀집배근은 Bundle처리 또는 굵은 철근으로 조정하여 굵은골재 최대치수 이상 확보하시기 바람.(김종호 위원) ◦ 325동 5층 Slab의 전선관은 배관 간격을 굵은 골재 최대치수 이상 될 수 있도록 조정하시기 바람. ◦ 325동 2층 4호 세대 천정부 결로 방지용 단열재가 벽체와 만나는 부분 틈새 조인트 Tape는 제거하시기 바람. ◦ 325동 지하 1층 주차장 상부 RC+PC 죠인트 부위는 면처리 하시기 바람. ◦ 319동 주차장 주변 이음부에 장기간 노출될 수 있는 철근은 작업이 진행되기 전까지 보양조치 하시기 바람. ◦ 307동 주차장 보 수직이어치기 부위 철근에 묻은 Con’c 페이스트는 이어치기 작업 전 반듯이 제거하시기 바람(이해일 위원) ◦ 334동 계단실 코너부 안전난간 길이 부족으로 근로자 보행 중 발빠짐 등 안전사고 발생 우려가 있으니 코너부를 보완하고 단부에 탈락된 안전 캡을 재설치 바람. ◦ 근린생활시설 2 기둥철근 이어치기 면에 발생된 레이턴스는 신구 Con’c의 접착 면 확보를 위해 제거하시기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“고덕주공3단지아파트주택재건축정비사업(현대건설)”의 시공자인 현대건설㈜와 감리자인 ㈜혜원까치종합건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.