품질․안전점검 시정요청서 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄실 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2019년 2월 15일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2019. 1. 24	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	김 창 욱
공 사 명	월드컵대교건설공사 강교 가설 현장		시공자	변 재 준
내 용					비 고
□ 강박스 도장손상 - 운반 및 인양 등 과정에서 일어난 손상으로 보수도장 바라며 재발되지 않도록 관리바람 □ 연결판 마찰접합부 도장으로 마찰력 감소우려 - 연결판의 마찰면은 마찰계수가 충분한 무기질 아연말 도료 외에는 도장이 되지 않도록 철저히 관리바람 □ 연결판 이물질 제거 미흡 - 볼트체결 전에 연결판에 흙 및 이물질이 없도록 깨끗이 청소하여 보트 체결력에 문제가 발생하지 않도록 관리바람 □ 부재 적치상태 불량 - 강교는 중량물로 철재위에 적치하면 손상발생이 우려됨으로 반듯이 고임목위에 적치할 수 있도록 관리바람 첨 부 : 현황사진 1부					사진2, 8 참조 사진 3 참조 사진 5 참조 사진 6 참조

현 황 사 진

○ 공사명 : 월드컵대교건설공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 1	사진설명
	ㅇ북단 접속교 강교 지조립장 전경
현 황 사 진 2	사진설명
	ㅇ강박스 복부판 도장손상 - 운반 및 인양 등 과정에서 일어난 손상으로 보수도장 바라며 재발되지 않도록 관리바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 월드컵대교건설공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 3	사진설명
	ㅇ연결판 마찰 접합부에 도장이 되어 마찰력 감소우려 - 연결판 마찰면은 무기질 아연말 도료 외에는 도장이 되지 않도록 철저히 관리바람
현 황 사 진 4	사진설명
	ㅇ연결판 이물질 제거 미흡 - 볼트체결 전에 연결판에 흙 및 이물질이 없도록 깨끗이 청소하여 보트 체결력에 문제가 발생하지 않도록 관리바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 월드컵대교건설공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 5	사진설명
	ㅇ부재 적치 불량 - 강교는 중량물로 철재위에 적치하면 손상발생이 우려됨으로 반듯이 고임목위에 적치할 수 있도록 관리바람
현 황 사 진 6	사진설명
	ㅇ부재 적치 불량 - 강교는 중량물로 철재위에 적치하면 손상발생이 우려됨으로 반듯이 고임목위에 적치할 수 있도록 관리바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 월드컵대교건설공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 7	사진설명
	ㅇ북단 D램프 지조립 전경
현 황 사 진 8	사진설명
	ㅇ강박스 하부 도장손상 - 운반 및 인양 등 과정에서 일어난 손상으로 보수도장 바라며 재발되지 않도록 관리바람