품질․안전점검 시정요청서 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄실 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2019년 3월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2019. 2. 21	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	박 태 선
공 사 명	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 강교 가설 현장		시공자	박 종 갑
내 용					비 고
□ 교량받침 필러 플레이트 삽입 불량 및 가용접 상태 불량 - 교량받침과 솔플레이트의 전체면이 밀착되지 않은 상태로 필러플레이트(filler plate)가 삽되되어 있으므로 조치바람 - 가용접 또한 본용접과 동일한 동일 수준의 용접사가 품질기준을 적용하여 용접할 수 있도록 관리바람 □ 강박스 단부입구 및 지점부 콘크리트 타설부 물고임 - 강박스 내부로 빗물이 유입되었을 경우 즉시 배수될 수 있도록 조치바람 □ 수평브레이스 교차부 접합 누락 및 도장누락 - 수평브레이스 교차부의 틈새가 1~2mm정도 발생된 상태로 용접으로 접합바람 - 특히 그 틈새에 도장이 되지 않아 녹이 발생되어 있으므로 조치바람 □ 강박스 내부 빗물유입으로 연결판 오염 - 볼트 체결 후 도장전 상태로 물과 이물질로 인하여 심하게 오염되어 있으므로 도장시 이물질을 완전히 제거하여 도장품질에 문제가 발생하지 않도록 조치바람 첨 부 : 현황사진 1부					사진2 참조 사진 3, 6 참조 사진 4 참조 사진 5 참조

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 1	사진설명
	ㅇ올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 현장 전경
현 황 사 진 2	사진설명
	ㅇ교량받침과 솔플레이트 간 틈새 발생부 필러플레이트(filler plate) 삽입 불량 - 교량받침과 솔플레이트의 전체면이 밀착되지 않은 상태로 필러플레이트(filler plate)가 삽입되어 있으므로 조치바람 ㅇ가용접상태 불량 - 가용접 또한 본용접과 동일한 동일 수준의 용접사가 품질기준을 적용하여 용접할 수 있도록 관리바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 3	사진설명
	ㅇ강박스 단부입구 물고임 - 강박스 내부로 빗물이 유입되었을 경우 즉시 배수될 수 있도록 조치바람
현 황 사 진 4	사진설명
	ㅇ수평브레이스 교차부 접합 누락 및 도장누락 - 수평브레이스 교차부의 틈새가 1~2mm정도 발생된 상태로 용접으로 접합바람 - 특히 그 틈새에 도장이 되지 않아 녹이 발생되어 있으므로 조치바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 5	사진설명
	ㅇ강박스 내부 빗물유입으로 연결판 오염 - 볼트 체결 후 도장전 상태로 물과 이물질로 인하여 심하게 오염되어 있으므로 도장시 이물질을 완전히 제거하여 도장품질에 문제가 발생하지 않도록 조치바람
현 황 사 진 6	사진설명
	ㅇ강박스 내부 콘크리트 타설부위 물고임 - 강박스 내부에 물이 유입되면 즉시 배수될 수 있도록 조치바람