품질․안전점검 시정요청서 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄실 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2019년 3월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2019. 2. 21	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	도 록 한
공 사 명	올림픽대교남단IC 연결램프 구조개선공사 강교 가설 현장		시공자	노 무 용
내 용					비 고
□ 볼트 연결판 마찰면에 도장 - 볼트 연결판에는 마찰접합에 적합한 도료(무기질 아연말 도료) 외에는 도장이 허용되지 않으므로 현재 적용되어 있는 도료의 마찰계수 값을 확인하여 기준에 미달할 경우 제거바람 □ 볼트홀 거스러미 미제거 - 마찰접합면에 거스러미는 마찰력 감소인자가 되므로 깨끗이 제거한 후 볼트체결 바람 □ 스터드 검사 부적합 - 스터드 축 방향에서 15°까지 굽힘시험을 하여야 하나 과도하게 굽힘으로 인하여 균열발생 - 균열이 발생된 스터드는 평활하게 제거한 후 재 용접 바람 첨 부 : 현황사진 1부					사진1 참조 사진 2 참조 사진 3, 4 참조

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대교남단IC 연결램프 구조개선공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 1	사진설명
	ㅇ볼트 연결판 마찰면에 도장 - 볼트 연결판에는 마찰접합에 적합한 도료(무기질 아연말 도료) 외에는 도장이 허용되지 않으므로 현재 적용되어 있는 도료의 마찰계수 값을 확인하여 기준에 미달할 경우 제거바람
현 황 사 진 2	사진설명
	ㅇ볼트홀 거스러미 미제거 - 마찰접합면에 거스러미는 마찰력 감소인자가 되므로 깨끗이 제거한 후 볼트체결 바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대교남단IC 연결램프 구조개선공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 3	사진설명
	ㅇ스터드볼트 검사 부적합
현 황 사 진 4	사진설명
	ㅇ스터드 검사 부적합 - 스터드 축 방향에서 15°까지 굽힘시험을 하여야 하나 과도하게 굽힘으로 인하여 균열발생 - 균열이 발생된 스터드는 평활하게 제거한 후 재 용접 바람