품질․안전점검 시정요청 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2016년 3월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2016. 2. 25	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	김 현 태
공 사 명	강남순환도시고속도로8공구 강교제작장		시공자	문 형 찬
내 용					비 고
□ 현장이음부 밀착 - 현장이음부 밀착은 도장을 손상시키고 잔류응력을 발생시킬 수 있으므로 보수바람 □ 볼트홀 표면처리 미흡 - 표면처리가 미흡한 상태에서 도장할 경우 부착력이 떨어지고, 도장결함이 발생할 수 있으므로 하도(무기질아연말징크) 도장 전 표면처리 보완바람 □ 가로보 현장이음부 볼트 홀 녹 발생 - 녹을 완전히 제거한 후 보수바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장이음부 밀착 - 현장이음부 밀착은 도장을 손상시키고 잔류응력을 발생시킬 수 있으므로 보수바람
현 황 사 진	사진설명
표면처리 미흡	ㅇ볼트홀 표면처리 미흡 - 하도(무기질아연말징크) 도장전 표면처리 보완바람

현장이음부 밀착

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 현장이음부 볼트 홀 녹 발생 - 녹을 완전히 제거한 후 보수바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가조립 전경

볼트홀 녹 발생

가조립 전경

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가조립 좌표 측량 - 길이, 대각, 폭 등 좌표확인
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ강박스 내부 점검 - 현장이음부 상태(볼트홀, 연결부 단차, 간격 등) 확인

가조립 좌표측량

강박스 내부 점검

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ강박스 내부 용접상태 확인
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ강박스 표면처리 검사 - 이물질(녹 및 구도장) 잔존 여부 및 표면 조도 확인

강박스 내부 점검

표면처리검사