품질․안전점검 시정요청서 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2016년 4월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2016. 3. 25	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	김 현 태
공 사 명	강남순환도시고속도로8공구 강교 가설현장		시공자	문 형 찬
내 용					비 고
□ 현장이음부 틈새 발생 - 강박스 상부플렌지 현장이음부 틈새를 실란트 등으로 메공한 후 콘크리트 타설바람 □ 교량받침 솔플레이트와 강박스와 틈새 과다 - 도로교표준시방서 기준에 맞도록 수정바람 ※ 도로교표준시방서(2013년) 125page 참조 □ 인양고리 용접으로 인한 도장 탄화 - 탄화된 들뜬 도장을 완전히 제거한 후 재도장 바람 □ 연결판 하도(무기질아연말징크) 도장박리 - 들뜬 도장을 완전히 제거한 후 재도장 바람 □ 종리브 끝단 녹 발생 - 발생된 녹을 완전히 제거한후 재도장 바람 □ 현장이음부 표면처리 미흡 - 현장이음부 연결판에 이물질(흙 먼지 등)을 완전히 제거바람 □ 교량하부 오염 - 준공전 오염된 이물질을 완전히 제거바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ강교 가설 전경
현 황 사 진	사진설명
강교가설 전경	ㅇ강교 가설 전경

강교가설 전경

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장이음부 틈새 발생 - 강박스 상부플렌지 현장이음부 틈새를 실란트 등으로 메공한 후 콘크리트 타설바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장이음부 틈새 발생 - 강박스 상부플렌지 현장이음부 틈새를 실란트 등으로 메공한 후 콘크리트 타설바람

현장이음부 틈새

현장이음부 틈새

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ교량받침 솔플레이트와 강박스와 틈새 과다 - 도로교표준시방서 기준에 맞도록 수정바람 ※ 도로교표준시방서(2013년) 125page 참조
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ교량받침 솔플레이트와 강박스와 틈새 과다 - 도로교표준시방서 기준에 맞도록 수정바람 ※ 도로교표준시방서(2013년) 125page 참조

솔플레이트 틈새

솔플레이트 틈새

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ인양고리 용접으로 인한 도장 탄화 - 탄화된 들뜬 도장을 완전히 제거한 후 재도장 바람
현 황 사 진	사진설명
보수미흡	ㅇ인양고리 용접으로 인한 도장 탄화부 보수 미흡 - 탄하된 들뜬 도장을 완전히 제거한 후 재도장 바람

도장탄화

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ연결판 하도(무기질아연말징크) 도장박리 - 들뜬 도장을 완전히 제거한 후 재도장 바람
현 황 사 진	사진설명
녹 발생	ㅇ종리브 끝단 녹 발생 - 발생된 녹을 완전히 제거한후 재도장 바람

하도 도장박리

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장이음부 표면처리 미흡 - 현장이음부 연결판에 이물질(흙 먼지 등)을 완전히 제거바람
현 황 사 진	사진설명
교량하부 오염	ㅇ교량하부 오염 - 준공전 오염된 이물질을 완전히 제거바람

표면처리미흡