품질․안전점검 시정요청서 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄실 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2019년 5월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2019. 4. 25	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	박 태 선
공 사 명	올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 강교 가설 현장		시공자	박 종 갑
내 용					비 고
□ 교량받침 용접부 도장 불량 - 도장누락 및 도장 전 바탕처리상태 미흡 - 도장 전 용접으로 인한 탄화부 및 녹을 완전히 제거한 후 도장바람 □ 연결판 및 볼트의 무도장 상태로 장기간 방치 - 현재 연결판 하도 및 볼트도금만 되어있는 상태로 약 5개월 이상 방치되어 있는 상태임 - 녹이 발생되거나 하도 도장에 포함되어 있는 아연함량이 소모되어 기능저하가 우려됨 - 신속한 도장작업이 요구되며 녹이 발생된 곳이 있는지 확인하여 녹이 있다면 녹을 완전히 제거 후 도장바람 □ 강박스 출입문 두께 미달 및 무거움 - 출입문의 두께가 6mm 강판으로 변형으로 인한 출입문 고장이 우려됨 - 또한 출입문 무게가 42Kg으로 무거워 장석의 고장이 되므로 10mm 알루미늄판으로 교체 검토바람 □ 교각 점검통로 끊김 - 점검자 또는 작업자가 교각의 점검통로를 이동할 때 한 방향으로 돌아갈 수 있도록 연결검토 바람 첨 부 : 현황사진 1부					사진2 참조 사진 3 참조 사진 4 참조 사진 5 참조

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 1	사진설명
	ㅇ올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 현장 전경
현 황 사 진 2	사진설명
	ㅇ교량받침 용접부 도장 불량 - 도장누락 및 도장 전 바탕처리상태 미흡 - 도장 전 용접으로 인한 탄화부 및 녹을 완전히 제거한 후 도장바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 3	사진설명
	ㅇ연결판 및 볼트의 무도장 상태로 장기간 방치 - 현재 연결판 하도 및 볼트도금만 되어있는 상태로 약 5개월 이상 방치되어 있는 상태임 - 녹이 발생되거나 하도 도장에 포함되어 있는 아연함량이 소모되어 기능저하가 우려됨 - 신속한 도장작업이 요구되며 녹이 발생된 곳이 있는지 확인하여 녹이 있다면 녹을 완전히 제거 후 도장바람
현 황 사 진 4	사진설명
	ㅇ강박스 출입문 두께 미달 및 무거움 - 출입문의 두께가 6mm 강판으로 변형으로 인한 출입문 고장이 우려됨 - 또한 출입문 무게가 42Kg으로 무거워 장석의 고장이 되므로 10mm 알루미늄판으로 교체 검토바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대로~여의도간 진입램프 설치공사 강교 가설 현장

현 황 사 진 5	사진설명
	ㅇ교각 점검통로 끊김 - 점검자 또는 작업자가 교각의 점검통로를 이동할 때 한방향으로 돌아갈 수 있도록 연결검토 바람