품질․안전점검 시정요청서 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄실 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2020년 6월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2020. 5. 26	수명자	감 독
점 검 자	강구조교량팀, 강북일반교량팀		감 리	김 창 욱
공 사 명	월드컵대교 북단 접속교 교면(바닥판)		시공자	변 재 준
내 용					비 고
□ 강상판 부식으로 인한 피트, 연석 하부 부식, 배수구 주변 부식 - 표면처리 시 녹 및 구스 프라이머를 완전히 제거바람 - 이물질이 없는 상태로 무기질 아연말 도료를 4시간 이내에 도장바람 □ 부식부 표면처리 후 구스 프라이머 잔존 - 프라이머를 완전히 제거하여 무기질 아연말 도료가 철표면에 부착이 잘 될 수 있도록 조치 바람 첨 부 : 현황사진 1부					사진 2, 3, 4 참조 사진 5 참조

현 황 사 진

○ 공사명 : 월드컵대교 북단 접속교 교면(강바닥판)

현 황 사 진 1	사진설명
	ㅇ북단 접속교 평삭 후 전경

현 황 사 진 2	사진설명
	ㅇ강상판 부식으로 인한 피트 - 표면처리 시 녹 및 구스 프라이머를 완전히 제거바람 - 이물질이 없는 상태로 무기질 아연말 도료를 4시간 이내에 도장바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 월드컵대교건설공사 북단 접속교 보수 현장

현 황 사 진 3	사진설명
	ㅇ연석 하부 부식 상태 - 표면처리 시 녹 및 구스 프라이머를 완전히 제거바람 - 이물질이 없는 상태로 무기질 아연말 도료를 4시간 이내에 도장바람

현 황 사 진 4	사진설명
	ㅇ배수구 주변 부식상태 - 표면처리 시 녹 및 구스 프라이머를 완전히 제거바람 - 이물질이 없는 상태로 무기질 아연말 도료를 4시간 이내에 도장바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 월드컵대교건설공사 북단 접속교 보수 현장

현 황 사 진 5	사진설명
	ㅇ부식부 표면처리 후 상태 - 구스 프라이머가 잔존한 상태로 완전히 제거바람