품질․안전점검 시정요청서 (점검자용, 부서통보용, 현장요청용)
* 아래사항을 시정 요청하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄실 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 제출하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2020년 1월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2019. 12. 19	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 강구조교량팀		감 리	도 록 한
공 사 명	올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 강교 제작장		시공자	노 무 용
내 용					비 고
□ 가로보 연결부 밀착으로 응력발생 우려 - 밀착된 부분은 그라인딩하여 밀착되지 않도록 관리바람 □ 상부 플렌지 변형 - 상부 플렌지가 변형되어 있으므로 허용차 이내로 교정바람 □ 종리브 연결부 단차 발생 - 연결부 단차는 마찰접합이 되지 못하고 볼트에 응력이 발생할 수 있으므로 수정바람 □ 강박스 복부판 용접부 절단 - 가조립 중 단차를 수정하기위하여 용접부를 절단함 - 용접시 용접결함 및 변형이 발생하지 않도록 철저하게 관리바라며 가우징 후 재용접하고 비파괴검사로 결함 유무를 확인 바람 □ 복부판 연결부 GAP 과다 - 도로교 표준시방서의 허용차(5mm) 이내가 될수 있도록 수정바람 - 수정시 용접결함 및 마찰접합 방해요소가 발생하지 않도록 관리바람 □ 부재 적치상태 불량 - 부재는 중량물이므로 고임목 또는 고무패드 등을 사용하여 손상이 발생하지 않도록 관리바람 □ 지점부 JACK UP 보강재 하부에 보강플레이트 미부착 - 향후 교량받침 교체 등 JACK UP시 하부플렌지 손상을 방지하기 위하여 보강플레이트를 부착바람 첨 부 : 현황사진 1부					사진1 참조 사진 2 참조 사진 3 참조 사진 4 참조 사진 5 참조 사진 6, 8 참조 사진 7 참조

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사 강교 제작장

현 황 사 진 1	사진설명
	ㅇ가로보 연결부 밀착으로 응력발생 우려 - 밀착된 부분은 그라인딩하여 밀착되지 않도록 관리바람
현 황 사 진 2	사진설명
	ㅇ상부 플렌지 변형 - 상부 플렌지가 변형되어 있으므로 허용차 이내로 교정바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사 강교 제작장

현 황 사 진 3	사진설명
	ㅇ종리브 연결부 단차 발생 - 연결부 단차는 마찰접합이 되지 못하고 볼트에 응력이 발생할 수 있으므로 수정바람
현 황 사 진 4	사진설명
	ㅇ강박스 복부판 용접부 절단 - 가조립 중 단차를 수정하기위하여 용접부를 절단함 - 용접시 용접결함 및 변형이 발생하지 않도록 철저하게 관리바라며 가우징 후 재용접하고 비파괴검사로 결함 유무를 확인 바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사 강교 제작장

현 황 사 진 5	사진설명
	ㅇ복부판 연결부 GAP 과다 - 도로교 표준시방서의 허용차(5mm) 이내가 될수 있도록 수정바람 - 수정시 용접결함 및 마찰접합 방해요소가 발생하지 않도록 관리바람
현 황 사 진 6	사진설명
	ㅇ부재 적치상태 불량 - 부재는 중량물이므로 고임목 또는 고무패드 등을 사용하여 손상이 발생하지 않도록 관리바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사 강교 제작장

현 황 사 진 7	사진설명
	ㅇ지점부 JACK UP 보강재 하부에 보강플레이트 미부착 - 향후 교량받침 교체 등 JACK UP시 하부플렌지 손상을 방지하기 위하여 보강플레이트를 부착바람
현 황 사 진 8	사진설명
	ㅇ부재 적치상태 불량 - 부재는 중량물이므로 고임목 또는 고무패드 등을 사용하여 손상이 발생하지 않도록 관리바람

현 황 사 진

○ 공사명 : 올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사 강교 제작장

현 황 사 진 9	사진설명
	ㅇ가조림 전경
현 황 사 진 10	사진설명
	ㅇ가조립 전경