품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도시안전실 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2015년 2월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2015. 1. 8	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 박장규, 이제택		감 리	고 동 선
공 사 명	강남순환도시고속도로7-1공구 강교제작장		시공자	박 상 우
내 용					비 고
□ 스터드볼트 용접 불량 - 전체 조사 후 용접이 불량한 스터드 볼트는 보수바람 □ 현장 연결부 gap 불량(밀착 및 틈새과다) - 현장연결부 gap불량(밀착 및 틈새과다)은 전체 조사 후 조치바람 □ 종리브 단차발생 - 볼트 체결이 용이하도록 수정바람 □ 용접결함 발생 - 도장전 용접부 표면결함에 대한 점체 점검 후 보수바람 □ 도장결함 발생 - 하도 도장누락, 마찰면 상도도장, 볼트홀 녹 발생 등 도장결함을 보수하고 재발되지 않도록 관리바람. □ 부재 보관상태 불량 - 도장 및 부재가 손상되지 않도록 보관바라며 재발되지 않도록 관리바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ스터드볼트 용접 불량 -스터드볼트 용접이 불량하여 해머타격 시험에 탈락됨 -전체 외관조사 후 용접이 불량한 스터드볼트는 보수 또는 재시공 바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ종리브 단차발생 -볼트체결을 용이하게 할 수 있도록 수정바람

스터드 용접불량

단차발생

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장이음부 gap과다 -시방기준에 맞도록 보수바람 (5mm이내)
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장이음부 밀착 -현장이음부 밀착은 잔류응력을 발생시키고 도장을 손상시킬 수 있으므로 보수바람

gap과다

현장이음부 밀착

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ종리브 용접부 용접결함 -도장전 용접부 표면결함에 대한 점체 점검 후 보수바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ종리브 용접부 용접결함 -도장전 용접부 표면결함에 대한 점체 점검 후 보수바람

용접결함

용접결함

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ강박스 내부 물고임 및 녹 발생 -녹이 과다하여 피트현상이 발생하기 전 물을 제거하고 부식방지를 위하여 전처리 도장을 실시바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장 볼트이음부 하도도장 후 녹 발생 -녹 발생부분은 녹을 제거한 후 도장보수 바라며 재발 방지를 위하여 하도 도장 후 즉시 점검하여 조치바람

녹 발생

물고임 및 녹 발생

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ마찰접합면에 상도도장이 되어 마찰력 감소 우려 -마찰접합이 될 수 있도록 상도도장을 제거하고 재발되지 않도록 관리바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장 볼트이음부 볼트 홀 녹 발생 -녹 발생부분은 녹을 제거한 후 도장보수 바라며 재발 방지를 위하여 하도 도장 후 즉시 점검하여 조치바람

녹 발생

말찰접합면에 도장

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ연결판 주변 하도 도장 누락 -누락된 부분은 보수도장 바라며 재발되지 않도록 관리바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 보관상태 불량으로 도장손상 - 부재를 보관할 때는 도장 및 부재가 손상되지 않도록 관리바라며 손상된 부분은 도장박리가 발생하지 않도록 보수바람

도장누락

도장손상