품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도시안전본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2015년 3월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2015. 2. 10	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 류봉현, 이제택		감 리	양 희 만
공 사 명	고척교확장공사장		시공자	문 상 필
내 용					비 고
□ 임시 가설재 처리상태 미흡 - 임시가설재의 처리상태가 틈새발생 등 미흡함 - 녹 발생의 원인이 됨으로 틈새를 제거하고 매끄럽게 조치바람 □ 용접결함(언더컷 1mm이상) 발생 - 도로교표준시방서 기준 05mm이상인 결함은 점검 후 수정바람 □ 배수홈통 삽입부 notch 발생 - 도로교표준시방서 기준 1mm 이내가 되도록 조치바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 고척교확장공사장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ임시 가설재 처리상태 미흡 -임시 가설재의 처리상태가 틈새 발생 등 미흡함 -틈새를 제거하고 매끄럽게 조치바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ용접결함(언더컷 1mm) 발생 -도로교표준시방서 기준 0.5mm 이상인 결함은 점검 후 수정바람

임시가설재

용접결함

현 황 사 진

○ 공사명 : 고척교확장공사장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ배수홈통 삽입부 notch 발생 -도로교시방서 기준 1mm이내가 되도록 조치바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장 지조립 전경

notch 발생

지조립전경