품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도시안전본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2015년 4월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2015. 3. 18	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 류봉현, 유현선, 이제택		감 리	강 창 규
공 사 명	강남순환도시고속도로7-2공구공사장		시공자	정 경 재
내 용					비 고
□ 가로보 연결부재 손상(4개소) - 마찰접합부의 손상으로 마찰계수 저하 및 틈새발생 우려 - 마찰계수 저하 및 틈새가 발생하지 않도록 수정바람 □ 볼트 홀 녹 발생 - 녹을 제거하고 도장보수 후 볼트체결 바람 □ 연결판이 기름등으로 오염됨 - 연결판의 기름오염은 마찰계수를 저하시키고 도장박리의 원인이 됨으로 오염물질을 완전히 제거한 후 볼트 체결 및 도장바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-2공구 공사장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 연결부재 손상 -마찰접합부의 손상으로 마찰계수 저하 및 틈새발생 우려 -마찰계수 저하 및 틈새가 발생하지 않도록 수정바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 연결부재 손상 -현장 마찰접합부의 손상으로 마찰계수 저하 및 틈새발생 우려 -마찰접합이 되도록 수정바람

부재 손상

부재 손상

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-2공구 공사장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 연결부재 손상 -현장 마찰접합부의 손상으로 마찰계수 저하 및 틈새발생 우려 -마찰접합이 되도록 수정바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 연결부재 손상 -현장 마찰접합부의 손상으로 마찰계수 저하 및 틈새발생 우려 -마찰접합이 되도록 수정바람

부재 손상

부재 손상

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-2공구 공사장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ볼트 홀 녹 발생 -녹을 제거하고 도장보수 후 볼트 체결 바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ연결판이 기름 등으로 오염됨 -연결판의 기름오염은 마찰계수를 저하시키고 도장박리의 원인이 됨으로 완전히 제거한 후 볼트 체결 및 도장바람

녹 발생

기름 오염