품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2015년 9월 15일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2015. 9. 3	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 류봉현, 이제택		감 리	고 동 선
공 사 명	강남순환도시고속도로7-1공구 강교가설현장		시공자	박 상 우
내 용					비 고
□ 연결판 녹 발생 -녹을 제거하고 재도장 후 거치바람 □ 연결판 녹 발생 및 바탕처리 미흡 -거치전 녹 및 먼지 등 완전히 제거바람 -녹을 제거하고 재도장 후 거치바람 □ 부재에 흙먼지가 쌓임 -거치 전 청소바람 -녹을 제거하고 재도장 후 거치바람 □ 마찰면에 상도 도장됨 -상도도장은 마찰력을 감소시키므로 제거바람 □ 연결판 주변 핀홀 발생 -핀홀은 도장의 중대 결함 중 하나이므로 보수바람 □ 상도 도장면에 철가루가 날려 녹이 발생됨 -도장의 수명을 단축시킬 수 있으며 외관상에도 좋지 못하므로 제거 후 도장바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ연결판 녹 발생 -녹을 제거하고 재도장 바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ연결판 녹 발생 및 바탕처리 미흡 -녹을 제거하고 재도장 바람 -거치 전 녹 및 먼지 등을 완전히 제거바람

녹 발생

녹 발생

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ볼트 홀 녹 발생 -녹을 제거하고 재도장 바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ부재에 흙먼지 쌓임 -거치 전 청소바람

녹 발생

먼지 쌓임

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ볼트 연결부 녹 발생 -녹을 제거하고 재도장 바람 -재도장 시 마찰계수 값이 저하되지 않도록 관리바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ마찰면에 상도 도장됨 -상도도장은 마찰력을 감소시키므로 제거바람

녹 발생

상도도장

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로7-1공구 강교가설현장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ연결판 주변 도장 핀홀 발생 -핀홀은 도장의 중대 결함 중 하나이므로 보수바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ상도 도장면에 철가루가 날려 녹이 발생됨 -도장의 수명을 단축시킬 수 있으며 외관상에도 좋지 못하므로 제거 후 도장바람

핀홀발생

녹 발생