품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 안전총괄본부 교량안전과장 (강구조교량팀 : 2133-1963)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2015년 11월 10일
수 신	토목부장	발 신		교량안전과장
점검일자	2015. 10. 23	수명자	감 독
점 검 자	교량안전과 : 이제택		감 리	김 현 태
공 사 명	강남순환도시고속도로8공구 강교제작장		시공자	문 형 찬
내 용					비 고
□ 가로보 개선면 절단 - 완전용입 용접을 위하여 45°로 개선 가공한 면이 절단되어 용접시 용접불량을 발생시킬 수 있으므로 용접전 재가공 바람 □ 세로보 용접부 틈새과다 - 용접전 개선가공하여 용접불량이 발생하지 않도록 관리바람 □ 가로보 및 세로보 볼트홀 어긋남 - 수정하여 현장에서 볼트 체결에 문제가 없도록 관리바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 개선면 절단 - 완전용입 용접을 위하여 45°로 개선 가공한 면이 절단되어 용접시 용접불량을 발생시킬 수 있으므로 용접전 재가공 바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ세로보 용접부 틈새 과다 - 용접전 개선가공하여 용접불량이 발생하지 않도록 관리바람

개선면 절단

gap 과다 발생

현 황 사 진

○ 공사명 : 강남순환도시고속도로8공구 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가로보 및 세로보 볼트홀 어긋남 -수정하여 현장에서 볼트 체결에 문제가 없도록 관리바람
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가조립 전경

볼트홀 어긋남

가조립 전경