품질․안전점검 시정지시전 (점검자용, 부서통보용, 현장지시용)
* 아래사항을 시정 지시하니 시정완료 전․후 사진 첨부하여 도시안전실 도로시설과장 (강구조물팀 : 2133-1686)에게 보고하시기 바랍니다.
문서번호		시정완료기한		2014년 12월 10일
수 신	토목부장	발 신		도로시설과장
점검일자	2014. 11. 12	수명자	감 독
점 검 자	도로시설과 : 박장규, 이제택		감 리	양 희 만
공 사 명	고척교확장공사 강교제작장		시공자	문 상 필
내 용					비 고
□ 현장용접부 gap 부족 - 용접부 뒷면까지 불량없이 용접이 잘될 수 있도록 적정gap을 유지바람 □ 절단면 notch 발생 - 두께(78mm)가 두꺼워 절단시 notch가 일부 발생함 - notch는 용접 육성바라며, notch가 발생하지 않도록 관리바람 □ 가설계획이 동절기로 현장용접 및 현장도장에 철저한 관리가 필요함 - 특히 두께가 70mm정도의 두꺼운 부재로 예열 및 후열처리에 철저를 기하고 - 과다한 용접량은 균열을 발생시킬 수 있으므로 철저한 관리를 바람 첨 부 : 현황사진 1부

현 황 사 진

○ 공사명 : 고척교확장공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ가조립 전경 북측 A1~P2 3열
현 황 사 진	사진설명
	ㅇ현장용접부 gap 부족 -용접부 뒷면까지 용접불량 없이 용접이 잘될 수 있도록 적정 gap을 유지바람

가조립 전경

현장용접부 gap부족

현 황 사 진

○ 공사명 : 고척교확장공사 강교제작장

현 황 사 진	사진설명
	ㅇ절단면 notch발생 -발생한 notch는 용접 육성하여 보수하고 notch가 발생하지 않도록 관리바람

절다면 notch